ПРОЕКТ

Професійний стандарт України

Професія: ЗВАРНИК

ПС 7212:2015

Видання офіційне

Київ 2015

ПЕРЕДМОВА

- ВНЕСЕНО: Науково технічним комплексом «Інститут електрозварювання ім. Е.О. Патона НАН України».

- НАДАНО ЧИННОСТІ: наказом ____________________________________ України від ___________ 2015 р.  № _____, з 01.01.2016 р.

- ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

- РОЗРОБНИКИ: Науково-технічний комплекс «Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона

НАН України».

(к.т.н. Проценко П.П.; Саксонов Г.Ю.; Куран Р.Й.; Дідівський Р.М.)

Товариство зварників України.

(к.т.н. Ілюшенко В.М.)

Федерація роботодавців України.

(Колишко Р.А.)

Право власності на цей документ належить   ----------------   .

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково

на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися

до   ---------------------------------------------   України

ЗМІСТ

C.

Вступ	 	 4

1. Сфера застосування 	 5

2. Нормативні посилання .	 5

3. Терміни та визначення понять 	 6

4. Основні параметри професії	 7

5. Характеристики, кваліфікаційні параметри та опис трудових функцій	 7

5.1 Характеристика та кваліфікаційні параметри	 7

5.2 Кваліфікаційні параметри та опис трудової функції А та її складових	 8

5.2.1. Складова А1	 8

5.2.2. Складова А2	 11

5.2.3. Складова А3	14

5.2.4 Складова А4	 17

5.3 Кваліфікаційні параметри та опис трудової функції Б та її складових	 20

5.3.1. Складова Б1	 20

5.3.2. Складова Б2	 22

5.3.3. Складова Б3	24

5.3.4 Складова Б4	 26

5.4 Кваліфікаційні параметри та опис трудової функції В та її складових	 29

5.4.1. Складова В1	 29

5.4.2. Складова В2	 31

5.4.3. Складова В3	33

5.4.4 Складова В4	 35

6. Кваліфікаційна атестація 	 37

ВСТУП

Стандарт розроблено у відповідності з Національною рамкою кваліфікацій (НРК) та національними класифікаторами України:

- Класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД) ДК 009:2010;

- Класифікатор професій (КП) ДК 003:2010.

Стандарт визначає види професійної діяльності зварника які пов’язані з виконанням зварювальних робіт при виготовленні, монтажі, реконструкції і ремонті конструкцій, обладнання, вузлів, трубопроводів та їх деталей із конструкційних металів та сплавів.

Метою стандарту є реалізація положень НРК у визначенні завдань та функцій, що їх має виконувати зварник відповідного кваліфікаційного рівня на робочому місці та формування вимог до рівня професійних знань і умінь необхідних для досягнення визначених результатів професійної діяльності

Стандарт встановлює основні положення якими мають керуватись роботодавці при визначенні функціональних завдань і обов’язків зварників в посадових інструкціях та розробники Державних стандартів професійної освіти в галузі зварювання.

1. Сфера застосування.

Цей стандарт регламентує вимоги до професійної компетентності зварників ручного та механізованого зварювання плавленням металів та їх сплавів з урахуванням спеціалізації та технологічної складності робіт.

Положення стандарту є обов’язковими при визначенні завдань та обов’язків зварників підприємств, установ і організацій України незалежно від їх підпорядкування і форм власності в таких галузях економіки згідно КВЕД ДК 009:2010

| Код | Назва |
| --- | --- |
| 24 | Металургійне виробництво |
| 25 | Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування |
| 28 | Виробництво машин і устаткування, н. в. і. у. |
| 29 | Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів |
| 42 | Будівництво споруд |
| 43 | Спеціалізовані будівельні роботи |
| 49 | Наземний і трубопровідний транспорт |

2. Нормативні посилання.

У цьому стандарті зазначені положення з інших стандартів через датовані і недатовані посилання. Перелік таких стандартів  наведено нижче, а чинною є остання затверджена редакція (включаючи зміни і доповнення).

| ДСТУ 3761.2-98 | Зварювання та споріднені процеси. Частина 2. Процеси зварювання та паяння. Терміни та визначення. |
| --- | --- |
| ДСТУ 3761.3-98 | Зварювання та споріднені процеси. Частина 3. Зварювання металів: з’єднання та шви, технологія, матеріали та устаткування. Терміни та визначення. |
| ДСТУ ISO 4063:2014 | Зварювання та спорідненні процеси. Перелік і умовні позначення процесів. |
| ДСТУ ISO 9606-1: 2014 | Кваліфікаційні випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 1. Сталі. |
| ДСТУ ISO 9606-2: 2008 | Атестаційні випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 2. Алюміній та його сплави. |
| ДСТУ ISO 9606-3: 2005 | Атестаційне випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 3. Мідь та мідні сплави. |
| ДСТУ ISO 9606-4: 2005 | Атестаційне випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 4. Нікель та сплави нікелю. |
| ДСТУ ISO 9606-5: 2005 | Атестаційне випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 5. Титан та сплави титану, цирконій та сплави цирконію. |
| ДСТУ ISO 3834-2001 | Вимоги до якості зварювання. Зварювання плавленням металевих матеріалів. |

3. Терміни та визначення понять.

У цьому стандарті використовуються терміни та визначення, що наведені у вказаних в п.2 стандартах, а також такі:

Професійний стандарт – нормативний документ, що регламентує професійну діяльність, визначає перелік і опис робіт, які має виконувати працівник відповідного кваліфікаційного рівня та вимоги до його професійної компетентності.

Професійна компетентність – підтверджена здатність працівника застосовувати професійні знання і уміння для виконання трудових функцій (виробничих завдань та обов’язків) визначених професійним стандартом.

Трудова функція – базовий елемент професійної діяльності, що характеризується ідентичністю технологічних процесів, які використовуються при виконанні виробничих завдань.

Складова трудової функції (спеціалізація) – інтегрований перелік трудових дій в межах деталізованого кола професійних завдань та обов’язків, який потребує специфічного комплексу знань, умінь і навичок пов’язаних з технологічними умовами виконання робіт, використовуваними інструментами чи обладнанням.

Трудова дія – окреме виробниче завдання яке виконує працівник визначеного кваліфікаційного рівня в рамках відповідної трудової функції або її складової.

Вид роботи – окрема виробнича операція, що характеризується технологічною завершеністю.

Професія – здатність виконувати визначені професійним стандартом трудові функції, які вимагають від працівника певної кваліфікації.

Кваліфікація – здатність виконувати трудові дії відповідної трудової функції, яка визначається рівнем освіти та спеціалізацією.

Кваліфікаційний рівень – обсяг професійних знань і умінь необхідних для виконання відповідної трудової функції або її складової.

Кваліфікаційна атестація – офіційний результат оцінювання і підтвердження уповноваженим органом професійної компетентності згідно вимог Професійного стандарту.

Зварник – кваліфікований робітник, який вручну, або за допомогою механізованого апарату подає електрод (присадку) в зону зварювання, переміщує електродотримач чи зварювальний пальник вздовж кромок, маніпулює ними і формує зварний шов.

4. Основні параметри професії.

4.1 Назва професії: ЗВАРНИК.

4.2 Код за ДК 003:2010:

| Код | Назва |
| --- | --- |
| 7212 | Зварники та газорізальники |
| 7219 | Укрупненні професійні назви робіт формувальників, зварників, прокатників, бляхарів та монтажників металоконструкцій |

4.3 Спеціалізації:

4.3.1 Ручне дугове зварювання покритими електродами

4.3.2 Механізоване дугове зварювання плавким електродом

4.3.3 Ручне дугове зварювання неплавким електродом в інертних газах

4.3.4 Газове зварювання

4.4 Кваліфікаційні рівні за Національною рамкою кваліфікації (НРК): 2; 3; 4.

4.5 Кваліфікаційні вимоги: професійне навчання, перепідготовка, та підвищення кваліфікації відповідного напрямку підготовки за освітньо – кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

5. Характеристики, кваліфікаційні параметри та опис трудових функцій.

5.1 Характеристика та кваліфікаційні параметри.

| Шифр | Трудові функції | Складові трудових функцій (спеціалізації) | Шифр | Кваліфікаційний рівень відповідно до НРК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Зварювання кутовими швами конструкцій із плоских деталей і з’єднань плоских деталей з трубами 1) відповідно до вимог технологічних інструкцій із зварювання; відновлювальне наплавлення плоских деталей; газополуменеве різання; дугове стругання сталей. | Ручне дугове зварювання покритими електродами. | А1 | 2 |
|  |  | Механізоване дугове зварювання плавким електродом. | А2 | 2 |
|  |  | Ручне дугове зварювання неплавким електродом в інертних газах. | А3 | 2 |
|  |  | Газове зварювання | А4 | 2 |
| Б | Зварювання кутовими і стиковими швами конструкцій із плоских деталей і з’єднань плоских деталей з трубами 1), арматурних стрижнів та закладних деталей відповідно до вимог технологічних інструкцій із зварювання; відновлювальне наплавлення плоских і циліндричних деталей, наплавлення із спеціальними властивостями плоских поверхонь; плазмово-дугове різання металів і сплавів. | Ручне дугове зварювання покритими електродами. | Б1 | 3 |
|  |  | Механізоване дугове зварювання плавким електродом. | Б2 | 3 |
|  |  | Ручне дугове зварювання неплавким електродом в інертних газах. | Б3 | 3 |
|  |  | Газове зварювання | Б4 | 3 |

| В | Зварювання кутовими і стиковими швами з’єднань труб, фасонних деталей з трубами, трубних відводів, просторових вузлів і конструкцій відповідно до вимог технологічних інструкцій із зварювання; відновлювальне наплавлення та наплавлення із спеціальними властивостями поверхонь різних форм; термічне різання металів і сплавів. | Ручне дугове зварювання покритими електродами. | В1 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Механізоване дугове зварювання плавким електродом. | В2 | 4 |
|  |  | Ручне дугове зварювання неплавким електродом в інертних газах. | В3 | 4 |
|  |  | Газове зварювання | В4 | 4 |

5.2 Кваліфікаційні параметри та опис трудової функції А і її складових.

5.2.1. Складова А1.

| Шифр | Назва трудової функції та її складової |
| --- | --- |
| А | Зварювання кутовими швами конструкцій із плоских деталей і з’єднань плоских деталей з трубами відповідно до вимог виробничо-технологічних інструкцій із зварювання; відновлювальне наплавлення плоских деталей; газополуменеве різання; дугове стругання сталей. |
| А1 | Ручне дугове зварювання покритими електродами. |

| Професія | ЗВАРНИК |
| --- | --- |
| Спеціалізація | Зварник ручного дугового зварювання покритими електродами |
| Кваліфікаційний рівень | 2 |
| Професійні назви робіт згідно ДК 003:2010 | 7212 Електрогазозварник (2-3 розряд); 7212 Електрогазозварник судовий (2-3 розряд); 7212 Електрогазозварник врізальник (2-3 розряд); 7212 Електрозварник ручного зварювання (2-3 розряд); 7219 Електрозварник у металургійному виробництві (2-3 розряд); 7219 Зварник (I рівень кваліфікації); 7212 Зварник арматурних сіток і каркасів (2-3 розряд). |
| Вимоги до професійної підготовки та стажу практичної роботи. | Професійне навчання, перепідготовка відповідного напрямку за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник». Без вимог до стажу роботи. |
| Умови допуску до роботи. | Вік 18 років і старше. Проходження обов’язкових медичних оглядів в установленому законодавством України порядку. Навчання та перевірка знань з охорони праці та промислової безпеки в установленому законодавством України порядку. Проходження атестаційних (кваліфікаційних) випробувань згідно вимог нормативно-технічної документації із зварювання. |

1)  Слово „труба” окремо або в словосполученні використовується для позначення „труба”, „магістраль” або „пола секція”.

| Трудові дії | А 1.1 | Підготовка робочого місця зварника з дотриманням вимог нормативної документації (НД) щодо охорони праці та технічної експлуатації обладнання і пристроїв. |
| --- | --- | --- |
|  | А 1.2 | Ознайомлення з виробничо-технологічною документацією (ВТД) на зварювальні роботи. |
|  | А 1.3 | Перевірка справності зварювального та допоміжного обладнання і пристроїв. |
|  | А 1.4 | Контроль технологічних характеристик зварювальних покритих електродів та їх підготовка до роботи. |
|  | А 1.5 | Контроль підготовки елементів конструкції (деталей) під зварювання, зачистка ручним чи механізованим інструментом. |
|  | А 1.6 | Складання деталей під зварювання та їх прихвачування із застосуванням складально-зварювальних пристроїв. |
|  | А 1.7 | Контроль складених під зварювання деталей на відповідність виробничо-технологічній документації (ВТД) з використанням вимірювальних інструментів і шаблонів. |
|  | А 1.8 | Зварювання кутовими швами конструкцій із плоских деталей і плоских деталей з трубами згідно з вимогами технологічної інструкції із зварювання (ТІЗ). |
|  | А 1.9 | Зачистка ручним чи механізованим інструментом зварних швів після зварювання. |
|  | А 1.10 | Зовнішній огляд виконаних зварних швів, ідентифікація та оцінка дефектів. |
|  | А 1.11 | Видалення ручним чи механізованим інструментом поверхневих дефектів. |
|  | А 1.12 | Ремонтне зварювання дефектних ділянок згідно вимог ВТД. |
|  | А 1.13 | Підготовка робочого місця для газополуменевого різання і нагрівання металів з дотриманням вимог НД щодо охорони праці та технічної експлуатації обладнання і пристроїв. |
|  | А 1.14 | Ознайомлення з виробничо-технологічною документацією на виконання робіт з газополуменевого різання та нагрівання металу. |
|  | А 1.15 | Газополуменеве різання чи нагрівання металу згідно вимог ВТД. |
|  | А 1.16 | Ознайомлення з виробничо технологічною документацією на виконання відновлювального наплавлення і електродугового стругання. |
|  | А 1.17 | Відновлювальне наплавлення на плоскі деталі. |
|  | А 1.18 | Електродугове різання і стругання сталей. |
|  | А 1.19 | Зовнішній огляд і контроль з використанням вимірювальних інструментів (шаблонів) наплавлених чи проструганих поверхонь. |

| Професійні уміння та знання |
| --- |
| Повинен уміти | Підготовляти робоче місце зварника з дотриманням правил охорони праці. |
|  | Дотримуватись вимог НД щодо технічної експлуатації обладнання і пристроїв при виконанні зварювальних робіт. |
|  | Провіряти справність зварювального і допоміжного обладнання. |
|  | Визначати характеристики покритих електродів за їх умовним позначенням. |
|  | Налаштовувати джерела живлення зварювальної дуги та режим зварювання відповідно до технологічних параметрів зазначених в технологічній інструкції із зварювання (ТІЗ). |
|  | Користуватись виробничо-технологічною документацією (ВТД), що регламентуютує виконання зварювальних робіт. |
|  | Використовувати вимірювальні інструменти (шаблони) для контролю складання під зварювання та геометричних параметрів кутових швів. |
|  | Застосовувати пристосування для складання деталей конструкцій під зварювання. |

|  | Користуватись ручним і механізованим інструментом для зачистки кромок, зварних швів і усунення поверхневих дефектів. |
| --- | --- |
|  | Володіти технікою попереднього і супутнього підігріву деталей при зварюванні відповідно до вимог ТІЗ. |
|  | Володіти технікою ручного дугового зварювання покритими електродами кутовими швами конструкцій із плоских деталей і плоских деталей з трубами із конструкційних сталей згідно вимог ТІЗ. |
|  | Володіти технікою ручного дугового відновлювального наплавлення покритими електродами плоских деталей. |
|  | Володіти технікою ручного газополуменевого та дугового різання і стругання сталей. |
|  | Володіти технікою ремонтного дугового зварювання покритими електродами. |
|  | Ідентифікувати та оцінювати поверхневі дефекти зварювання і наплавлення. |
|  | Виконувати візуальний огляд та контроль складених під зварювання з’єднань та виконаних кутових швів на відповідність вимогам ВТД. |
| Повинен знати | Основні технологічні процеси зварювання плавленням. |
|  | Основні параметри та властивості електричної зварювальної дуги і газового полум’я. |
|  | Вплив параметрів режиму зварювання на якість зварного з’єднання. |
|  | Природу виникнення напружень та деформацій при зварюванні. |
|  | Властивості, характеристики і маркування зварювальних матеріалів. |
|  | Будову та принцип дії типового електрозварювального і газового обладнання, складально-зварювального устаткування і пристроїв. |
|  | Основні стандарти та норми, що регламентують виконання зварних з’єднань плоских деталей і плоских деталей з трубами кутовими швами. |
|  | Терміни та визначення, що використовуються в технологічних інструкціях із зварювання. |
|  | Типи зварних з’єднань і параметри кутового шва. |
|  | Вимоги до підготовки кромок під зварювання кутовими швами. |
|  | Особливості техніки та технології виконання кутових швів при зварюванні в різних просторових положеннях. |
|  | Причини виникнення дефектів зварного шва та заходи з їх попередження. |
|  | Основи візуального контролю якості кутових швів та методи неруйнівного контролю. |
|  | Основи газополуменевого різання металів. |
|  | Основи матеріалознавства, характеристики металів і сплавів, що використовуються при виготовленні зварних конструкцій. |
|  | Основи електротехніки. |
|  | Основи технічної механіки, механічні характеристики матеріалів та сутність механічних випробувань. |
|  | Основи креслення та умовні позначення зварних швів на кресленнях. |
|  | Положення правил охорони праці при виконанні робіт із зварювання, наплавлення та газополуменевого різання. |

| Сфера використання | Процеси зварювання і різання відповідно з ДСТУ ISO 4063. |
| --- | --- |
|  | 111 – зварювання дугове плавким покритим електродом |
|  | 112 – гравітаційне дугове зварювання покритим електродом. |
|  | 81 – кисневе різання. |
|  | 82 – дугове різання. |
|  | 87 – дугове стругання. |

| Сфера використання | Види робіт. |
| --- | --- |
|  | Виконання прихваток ручним дуговим зварюванням покритими електродами при складанні під зварювання кутовими швами елементів конструкцій, деталей і вузлів із конструкційних сталей в усіх просторових положеннях. |
|  | Ручне дугове зварювання покритими електродами кутовими швами конструкцій із плоских деталей і плоских деталей з трубами які працюють під статичним навантаженням із конструкційних сталей відповідно до технологічних параметрів визначених при кваліфікаційних випробуваннях зварника згідно з діючими нормативними документами. |
|  | Відновлювальне ручне дугове наплавлення плавкими покритими електродами плоских деталей. |
|  | Газополуменеве та дугове різання і стругання сталей. |

5.2.2. Складова А2.

| Шифр | Назва трудової функції та її складової |
| --- | --- |
| А | Зварювання кутовими швами конструкцій із плоских деталей і з’єднань плоских деталей з трубами відповідно до вимог технологічних інструкцій із зварювання; відновлювальне наплавлення плоских деталей; газополуменеве різання. |
| А2 | Механізоване дугове зварювання плавким електродом. |

| Професія | ЗВАРНИК |
| --- | --- |
| Спеціалізація | Зварник механізованого дугового зварювання плавким електродом. |
| Кваліфікаційний рівень | 2 |
| Професійні назви робіт згідно ДК 003:2010 | 7212 Електрогазозварник (2-3 розряд); 7212 Електрогазозварник судовий (2-3 розряд); 7212 Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах (2-3 розряд); 7212 Зварник арматурних сіток і каркасів (2-3 розряд); 7219 Зварник (I рівень кваліфікації). |
| Вимоги до професійної підготовки та стану практичної роботи. | Професійне навчання, перепідготовка відповідного напрямку за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник». Без вимог до стажу роботи. |
| Умови допуску до роботи. | Вік 18 років і старше. Проходження обов’язкових медичних оглядів в установленому законодавством України порядку. Навчання та перевірка знань з охорони праці та промислової безпеки в установленому законодавством України порядку. Проходження атестаційних (кваліфікаційних) випробувань згідно вимог нормативно-технічної документації із зварювання. |

| Трудові дії | А 2.1 | Підготовка робочого місця зварника з дотриманням вимог нормативної документації (НД) щодо охорони праці та технічної експлуатації обладнання і пристроїв. |
| --- | --- | --- |
|  | А 2.2 | Ознайомлення з виробничо-технологічною документацією (ВТД) на зварювальні роботи. |
|  | А 2.3 | Контроль технологічних характеристик зварювальних дротів для механізованого дугового зварювання. |
|  | А 2.4 | Перевірка справності зварювального та допоміжного обладнання, Підготовка його до роботи: заправка зварювального дроту, підключення захисного газу. |
|  | А 2.5 | Контроль підготовки елементів конструкції (деталей) під зварювання, зачистка ручним чи механізованим інструментом. |
|  | А 2.6 | Складання деталей під зварювання та їх прихвачування із застосуванням складально-зварювальних пристроїв. |
|  | А 2.7 | Контроль складених під зварювання деталей на відповідність ВТД з використанням вимірювальних інструментів і шаблонів. |
|  | А 2.8 | Зварювання кутовими швами конструкцій із плоских деталей і плоских деталей з трубами згідно з вимогами технологічних інструкцій із зварювання (ТІЗ). |
|  | А 2.9 | Зачистка ручним чи механізованим інструментом зварних швів після зварювання. |
|  | А 2.10 | Зовнішній огляд виконаних зварних швів, ідентифікація та оцінка дефектів. |
|  | А 2.11 | Усунення ручним чи механізованим інструментом поверхневих дефектів. |
|  | А 2.12 | Ремонтне зварювання дефектних ділянок згідно вимог ВТД. |
|  | А 2.13 | Підготовка робочого місця для газополуменевого різання і нагрівання металів з дотриманням вимог НД щодо охорони праці та технічної експлуатації обладнання і пристроїв. |
|  | А 2.14 | Ознайомлення з виробничо-технологічною документацією на виконання робіт з газополуменевого різання та нагрівання металу. |
|  | А 2.15 | Газополуменеве різання чи нагрівання металу згідно вимог ВТД. |
|  | А 2.16 | Ознайомлення з виробничо технологічною документацією на виконання відновлювального наплавлення. |
|  | А 2.17 | Відновлювальне наплавлення на плоскі деталі. |
|  | А 2.18 | Зовнішній огляд і контроль з використанням вимірювальних інструментів (шаблонів) наплавлених поверхонь. |
| Професійні уміння та знання |
| Повинен уміти | Підготовляти робоче місце зварника з дотриманням правил охорони праці. |
|  | Дотримуватись вимог НД щодо технічної експлуатації обладнання і пристроїв при виконанні зварювальних робіт. |
|  | Провіряти справність зварювального і допоміжного обладнання. |
|  | Визначати область застосування зварювального дроту за його умовним позначенням. |
|  | Налаштовувати джерела живлення зварювальної дуги та режим зварювання відповідно до технологічних параметрів зазначених в технологічній інструкції із зварювання (ТІЗ). |
|  | Користуватись виробничо-технологічною документацією (ВТД), що регламентує виконання зварювальних робіт. |
|  | Використовувати вимірювальні інструменти (шаблони) для контролю складання під зварювання та геометричних параметрів кутових швів. |
|  | Застосовувати пристосування для складання деталей конструкцій під зварювання. |
|  | Користуватись ручним і механізованим інструментом для зачистки кромок, зварних швів і усунення поверхневих дефектів. |
|  | Володіти технікою попереднього і супутнього підігріву деталей при зварюванні відповідно до вимог ТІЗ. |
|  | Володіти технікою механізованого дугового зварювання плавким електродом кутовими швами конструкцій із плоских деталей і плоских деталей з трубами із конструкційних сталей згідно вимог ТІЗ. |
|  | Володіти технікою відновлювального наплавлення механізованим дуговим зварюванням плавким електродом. |
|  | Володіти технікою ручного газополуменевого різання і стругання сталей. |
|  | Володіти технікою ремонтного механізованого дугового зварювання плавким електродом. |

| Повинен знати | Ідентифікувати та оцінювати поверхневі дефекти зварювання і наплавлення. |
| --- | --- |
|  | Виконувати візуальний огляд та контроль складених під зварювання з’єднань та виконаних кутових швів на відповідність вимогам ВТД. |
|  | Основні технологічні процеси зварювання плавленням. |
|  | Основні параметри та властивості електричної зварювальної дуги і газового полум’я. |
|  | Вплив параметрів режиму зварювання на якість зварного з’єднання. |
|  | Природу виникнення напружень та деформацій при зварюванні. |
|  | Властивості, характеристики і маркування зварювальних матеріалів. |
|  | Будову та принцип дії типового електрозварювального і газового обладнання, складально-зварювального устаткування і пристроїв. |
|  | Основні стандарти та норми, що регламентують виконання зварних з’єднань плоских деталей і плоских деталей з трубами кутовими швами. |
|  | Терміни та визначення, що використовуються в технологічних інструкціях із зварювання. |
|  | Типи зварних з’єднань і параметри кутового шва. |
|  | Вимоги до підготовки кромок під зварювання кутовими швами. |
|  | Особливості техніки та технології виконання кутових швів при зварюванні в різних просторових положеннях. |
|  | Причини виникнення дефектів зварного шва та заходи з їх попередження. |
|  | Основи візуального контролю якості кутових швів та методи неруйнівного контролю. |
|  | Основи газополуменевого різання металів. |
|  | Основи матеріалознавства, характеристики металів і сплавів, що використовуються при виготовленні зварних конструкцій. |
|  | Основи електротехніки. |
|  | Основи технічної механіки, механічні характеристики матеріалів та сутність механічних випробувань. |
|  | Основи креслення та умовні позначення зварних швів на кресленнях. |
|  | Правила охорони праці при виконанні робіт із зварювання, наплавлення та газополуменевого різання. |
| Сфери використання | Процеси зварювання і різання відповідно з ДСТУ ISO 4063. |
|  | 114 – дугове зварювання самозахисним порошковим дротом. |
|  | 121 – дугове зварювання під флюсом суцільним дротом. |
|  | 125 – дугове зварювання під флюсом порошковим дротом. |
|  | 131 – дугове зварювання суцільним дротом в інертному газі. |
|  | 132 – дугове зварювання порошковим дротом з флюсовим наповнювачем в інертному газі. |
|  | 133 – дугове зварювання порошковим дротом з металевим наповнювачем інертному газі. |
|  | 135 – дугове зварювання суцільним дротом активному газі. |
|  | 136 – дугове зварювання порошковим дротом з флюсовим наповнювачем в активному газі. |
|  | 137 – дугове зварювання порошковим дротом з металевим наповнювачем в активному газі. |
|  | 81 – кисневе різання. |
|  | Види робіт. |
|  | Виконання прихваток механізованим дуговим зварюванням плавким електродом при складанні під зварювання кутовими швами елементів конструкцій, деталей і вузлів із конструкційних сталей в усіх просторових положеннях. |
|  | Механізоване дугове зварювання плавким електродом кутовими швами конструкцій із плоских деталей і плоских деталей з трубами які працюють під статичним навантаженням із конструкційних сталей відповідно до технологічних параметрів визначених при кваліфікаційних випробуваннях зварника згідно з діючими нормативними документами. |
|  | Відновлювальне механізоване дугове наплавлення плавким електродом плоских деталей. |
|  | Газополуменеве різання і стругання сталей. |

5.2.3. Складова А3.

| Шифр | Назва трудової функції та її складової |
| --- | --- |
| А | Зварювання кутовими швами конструкцій із плоских деталей і з’єднань плоских деталей з трубами відповідно до вимог технологічних інструкцій із зварювання; відновлювальне наплавлення плоских деталей; газополуменеве різання. |
| А3 | Ручне дугове зварювання неплавким електродом в інертних газах. |

| Професія | ЗВАРНИК |
| --- | --- |
| Спеціалізація | Зварник ручного дугового зварювання неплавким електродом в інертних газах. |
| Кваліфікаційний рівень | 2 |
| Професійні назви робіт згідно ДК 003:2010 | 7212 Електрогазозварник (2-3 розряд); 7212 Електрозварник ручного зварювання (2-3 розряд); 7219 Зварник (I рівень кваліфікації). |
| Вимоги до професійної підготовки та стану практичної роботи. | Професійне навчання, перепідготовка відповідного напрямку за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник». Без вимог до стажу роботи. |
| Умови допуску до роботи. | Вік 18 років і старше. Проходження обов’язкових медичних оглядів в установленому законодавством України порядку. Навчання та перевірка знань з охорони праці та промислової безпеки в установленому законодавством України порядку. Проходження атестаційних (кваліфікаційних) випробувань згідно вимог нормативно-технічної документації із зварювання. |

| Трудові дії | А 3.1 | Підготовка робочого місця зварника з дотриманням вимог нормативної документації (НД) щодо охорони праці та технічної експлуатації обладнання і пристроїв. |
| --- | --- | --- |
|  | А 3.2 | Ознайомлення з виробничо-технологічною документацією (ВТД) на зварювальні роботи. |
|  | А 3.3 | Перевірка справності зварювального та допоміжного обладнання, підготовка до роботи пальника, заточка вольфрамового електрода, підключення захисного газу. |
|  | А 3.4 | Контроль технологічних характеристик присадних матеріалів (дріт, пруток) для ручного дугового зварювання неплавким електродом в інертних газах. |
|  | А 3.5 | Контроль підготовки елементів конструкції (деталей) під зварювання, зачистка ручним чи механізованим інструментом. |
|  | А 3.6 | Складання деталей під зварювання та їх прихвачування із застосуванням складально-зварювальних пристроїв. |
|  | А 3.7 | Контроль складених під зварювання деталей на відповідність виробничо-технологічній документації (ВТД) з використанням вимірювальних інструментів і шаблонів. |
|  | А 3.8 | Зварювання кутовими швами конструкцій із плоских деталей і плоских деталей з трубами згідно з вимогами технологічних інструкцій із зварювання (ТІЗ). |

|  | А 3.9 | Зачистка ручним чи механізованим інструментом зварних швів після зварювання. |
| --- | --- | --- |
|  | А 3.10 | Зовнішній огляд виконаних зварних швів, ідентифікація та оцінка дефектів. |
|  | А 3.11 | Усунення ручним чи механізованим інструментом поверхневих дефектів. |
|  | А 3.12 | Ремонтне зварювання дефектних ділянок згідно вимог ВТД. |
|  | А 3.13 | Підготовка робочого місця для газополуменевого різання і нагрівання металів з дотриманням вимог НД щодо охорони праці та технічної експлуатації обладнання і пристроїв. |
|  | А 3.14 | Ознайомлення з виробничо-технологічною документацією на виконання робіт з газополуменевого різання та нагрівання металу. |
|  | А 3.15 | Газополуменеве різання чи нагрівання металу згідно вимог ВТД. |
|  | А 3.16 | Ознайомлення з виробничо технологічною документацією на виконання відновлювального наплавлення |
|  | А 3.17 | Відновлювальне наплавлення на плоскі деталі. |
|  | А 3.18 | Зовнішній огляд і контроль з використанням вимірювальних інструментів (шаблонів) наплавлених поверхонь. |

| Професійні уміння та знання |
| --- |
| Повинен уміти | Підготовляти робоче місце зварника з дотриманням правил охорони праці. |
|  | Дотримуватись вимог НД щодо технічної експлуатації обладнання і пристроїв при виконанні зварювальних робіт. |
|  | Провіряти справність зварювального і допоміжного обладнання. |
|  | Визначати область застосування присадних матеріалів (дроти, прутки) за їх умовним позначенням. |
|  | Налаштовувати джерела живлення зварювальної дуги та режим зварювання відповідно до технологічних параметрів зазначених в технологічній інструкції із зварювання (ТІЗ). |
|  | Користуватись виробничо-технологічною документацією (ВТД), що регламентує виконання зварювальних робіт. |
|  | Використовувати вимірювальні інструменти (шаблони) для контролю складання під зварювання та геометричних параметрів кутових швів. |
|  | Застосовувати пристосування для складання деталей конструкцій під зварювання. |
|  | Користуватись ручним і механізованим інструментом для зачистки кромок, зварних швів і усунення поверхневих дефектів. |
|  | Володіти технікою попереднього і супутнього підігріву деталей при зварюванні відповідно до вимог ТІЗ. |
|  | Володіти технікою ручного дугового зварювання неплавким електродом в інертних газах кутовими швами конструкцій із плоских деталей і плоских деталей з трубами із конструкційних сталей згідно вимог ТІЗ. |
|  | Володіти технікою відновлювального наплавлення плоских деталей ручним дуговим зварювання неплавким електродом в інертних газах. |
|  | Володіти технікою ручного газополуменевого різання сталей. |
|  | Володіти технікою ремонтного ручного дугового зварювання неплавким електродом в інертних газах. |
|  | Ідентифікувати та оцінювати поверхневі дефекти зварювання і наплавлення. |
|  | Виконувати візуальний огляд та контроль складених під зварювання з’єднань та виконаних кутових швів на відповідність вимогам ВТД. |
| Повинен знати | Основні технологічні процеси зварювання плавленням. |
|  | Основні параметри та властивості електричної зварювальної дуги і газового полум’я. |
|  | Вплив параметрів режиму зварювання на якість зварного з’єднання. |
|  | Природу виникнення напружень та деформацій при зварюванні. |
|  | Властивості, характеристики і маркування зварювальних матеріалів. |
|  | Будову та принцип дії типового електрозварювального і газового обладнання, складально-зварювального устаткування і пристроїв. |
|  | Основні стандарти та норми, що регламентують виконання зварних з’єднань плоских деталей і плоских деталей з трубами кутовими швами. |
|  | Терміни та визначення, що використовуються в технологічних інструкціях із зварювання. |
|  | Типи зварних з’єднань і параметри кутового шва. |
|  | Вимоги до підготовки кромок під зварювання кутовими швами. |
|  | Особливості техніки та технології виконання кутових швів при зварюванні в різних просторових положеннях. |
|  | Причини виникнення дефектів зварного шва та заходи з їх попередження. |
|  | Основи візуального контролю якості кутових швів та методи неруйнівного контролю. |
|  | Основи газополуменевого різання металів. |
|  | Основи матеріалознавства, характеристики металів і сплавів, що використовуються при виготовленні зварних конструкцій. |
|  | Основи електротехніки. |
|  | Основи технічної механіки, механічні характеристики матеріалів та сутність механічних випробувань. |
|  | Основи креслення та умовні позначення зварних швів на кресленнях. |
|  | Правила охорони праці при виконанні робіт із зварювання, наплавлення та газополуменевого різання. |
| Сфери використання | Процеси зварювання і різання відповідно з ДСТУ ISO 4063. |
|  | 141 – дугове зварювання вольфрамовим електродом в інертному газі з суцільним присадковим матеріалом (дріт або пруток). |
|  | 142 – дугове зварювання вольфрамовим електродом в інертному газі без присадного матеріалу. |
|  | 143 – дугове зварювання вольфрамовим електродом з порошковим присадковим матеріалом (дріт або пруток) в інертному газі. |
|  | 145 – ручне дугове зварювання вольфрамовим електродом з суцільним присадковим матеріалом (дріт або пруток) в інертному газі з добавленням відновлювального газу. |
|  | 146 – ручне дугове зварювання вольфрамовим електродом з порошковим присадковим матеріалом (дріт або пруток) в інертному газі з добавленням відновлювального газу. |
|  | 147 – дугове зварювання неплавким вольфрамовим електродом в активному газі. |
|  | 81 – кисневе різання. |
|  | Види робіт. |
|  | Виконання прихваток ручним дуговим зварюванням неплавким електродом в інертних газах при складанні під зварювання кутовими швами елементів конструкцій, деталей і вузлів із конструкційних сталей в усіх просторових положеннях. |
|  | Ручне дугове зварюванням неплавким електродом в інертних газах кутовими швами конструкцій із плоских деталей і плоских деталей з трубами які працюють під статичним навантаженням із конструкційних сталей відповідно до технологічних параметрів визначених при кваліфікаційних випробуваннях зварника згідно з діючими нормативними документами. |
|  | Відновлювальне ручне дугове наплавлення неплавким електродом в інертних газах плоских деталей. |
|  | Газополуменеве різання і стругання сталей. |

5.2.4. Складова А4.

| Шифр | Назва трудової функції та її складової |
| --- | --- |
| А | Зварювання кутовими швами конструкцій із плоских деталей і з’єднань плоских деталей з трубами відповідно до вимог технологічних інструкцій із зварювання; відновлювальне наплавлення плоских деталей; газополуменеве різання. |
| А4 | Газове зварювання. |

| Професія | ЗВАРНИК |
| --- | --- |
| Спеціалізація | Газозварник |
| Кваліфікаційний рівень | 2 |
| Професійні назви робіт згідно ДК 003:2010 | 7212 Газозварник (2-3 розряд); 7212 Електрогазозварник (2-3 розряд); 7212 Електрогазозварник судовий (2-3 розряд); 7212 Електрогазозварник врізальник (2-3 розряд); 7219 Зварник (I рівень кваліфікації). |
| Вимоги до професійної підготовки та стану практичної роботи. | Професійне навчання, перепідготовка відповідного напрямку за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник». Без вимог до стажу роботи. |
| Умови допуску до роботи. | Вік 18 років і старше. Проходження обов’язкових медичних оглядів в установленому законодавством України порядку. Навчання та перевірка знань з охорони праці та промислової безпеки в установленому законодавством України порядку. Проходження атестаційних (кваліфікаційних) випробувань згідно вимог нормативно-технічної документації із зварювання. |

| Трудові дії | А 4.1 | Підготовка робочого місця зварника з дотриманням вимог нормативної документації (НД) щодо охорони праці та технічної експлуатації обладнання і пристроїв. |
| --- | --- | --- |
|  | А 4.2 | Ознайомлення з виробничо-технологічною документацією (ВТД) на зварювальні роботи. |
|  | А 4.3 | Перевірка справності зварювального та допоміжного обладнання, підготовка його до роботи. |
|  | А 4.4 | Підготовка до роботи і обслуговування пальників для газового зварювання. |
|  | А 4.5 | Контроль технологічних характеристик присадних матеріалів (дріт, пруток, флюс) для газового зварювання. |
|  | А 4.6 | Контроль підготовки елементів конструкції (деталей) під зварювання, зачистка ручним чи механізованим інструментом. |
|  | А 4.7 | Складання деталей під зварювання та їх прихвачування із застосуванням складально-зварювальних пристроїв. |
|  | А 4.8 | Контроль складених під зварювання деталей на відповідність виробничо-технологічній документації із зварювання (ВТД) з використанням вимірювальних інструментів і шаблонів. |
|  | А 4.9 | Зварювання кутовими швами конструкцій із плоских деталей і плоских деталей з трубами згідно з вимогами технологічних інструкцій із зварювання (ТІЗ). |
|  | А 4.10 | Зачистка ручним чи механізованим інструментом зварних швів після зварювання. |

|  | А 4.11 | Зовнішній огляд виконаних зварних швів, ідентифікація та оцінка дефектів. |
| --- | --- | --- |
|  | А 4.12 | Усунення ручним чи механізованим інструментом поверхневих дефектів. |
|  | А 4.13 | Ремонтне зварювання дефектних ділянок згідно вимог ВТД. |
|  | А 4.14 | Підготовка робочого місця для газополуменевого різання і нагрівання металів з дотриманням вимог НД щодо охорони праці та технічної експлуатації обладнання і пристроїв. |
|  | А 4.15 | Ознайомлення з виробничо-технологічною документацією на виконання робіт з газополуменевого різання та нагрівання металу. |
|  | А 4.16 | Газополуменеве різання чи нагрівання металу згідно вимог ВТД. |
|  | А 4.17 | Ознайомлення з виробничо технологічною документацією на виконання відновлювального наплавлення. |
|  | А 4.18 | Відновлювальне наплавлення на плоскі деталі. |
|  | А 4.19 | Зовнішній огляд і контроль з використанням вимірювальних інструментів (шаблонів) наплавлених поверхонь. |

| Професійні уміння та знання |
| --- |
| Повинен уміти | Підготовляти робоче місце зварника з дотриманням правил охорони праці. |
|  | Дотримуватись вимог НД щодо технічної експлуатації обладнання і пристроїв при виконанні зварювальних робіт. |
|  | Провіряти справність зварювального і допоміжного обладнання. |
|  | Визначати область застосування присадних матеріалів (дротів, прутків, флюсів) за їх умовним позначенням. |
|  | Налаштовувати газозварювальне обладнання та режим зварювання відповідно до технологічних параметрів зазначених в технологічній інструкції із зварювання (ТІЗ). |
|  | Користуватись виробничо-технологічною документацією (ВТД), що регламентує виконання зварювальних робіт. |
|  | Використовувати вимірювальні інструменти (шаблони) для контролю складання під зварювання та геометричних параметрів кутових швів. |
|  | Застосовувати зварювальні пристосування для складання деталей конструкцій. |
|  | Користуватись ручним і механізованим інструментом для зачистки кромок, зварних швів і усунення поверхневих дефектів. |
|  | Володіти технікою попереднього і супутнього підігріву деталей при зварюванні відповідно до вимог ТІЗ. |
|  | Володіти технікою газового зварювання кутовими швами конструкцій із плоских деталей і плоских деталей з трубами із конструкційних сталей згідно вимог ТІЗ. |
|  | Володіти технікою газополуменевого відновлювального наплавлення плоских деталей. |
|  | Володіти технікою ручного газополуменевого різання і стругання сталей. |
|  | Володіти технікою ремонтного газового зварювання. |
|  | Ідентифікувати та оцінювати поверхневі дефекти зварювання і наплавлення. |
|  | Виконувати візуальний огляд та контроль складених під зварювання з’єднань та виконаних кутових швів на відповідність вимогам ВТД. |
| Повинен знати | Основні технологічні процеси зварювання плавленням. |
|  | Основні параметри та властивості газового полум’я. |
|  | Вплив параметрів режиму зварювання на якість зварного з’єднання. |
|  | Природу виникнення напружень та деформацій при зварюванні. |
|  | Властивості, характеристики і маркування зварювальних матеріалів. |
|  | Будову та принцип дії типового газозварювального обладнання, складально-зварювального устаткування і пристроїв. |

|  | Основні стандарти та норми, що регламентують виконання зварних з’єднань плоских деталей і плоских деталей з трубами кутовими швами. |
| --- | --- |
|  | Терміни та визначення, що використовуються в технологічних інструкціях із зварювання. |
|  | Типи зварних з’єднань і параметри кутового шва. |
|  | Вимоги до підготовки кромок під зварювання кутовими швами. |
|  | Особливості техніки та технології виконання кутових швів при зварюванні в різних просторових положеннях. |
|  | Причини виникнення дефектів зварного шва та заходи з їх попередження. |
|  | Основи візуального контролю якості кутових швів та методи неруйнівного контролю. |
|  | Основи газополуменевого різання металів. |
|  | Основи матеріалознавства, характеристики металів і сплавів, що використовуються при виготовленні зварних конструкцій. |
|  | Основи електротехніки. |
|  | Основи технічної механіки, механічні характеристики матеріалів та сутність механічних випробувань. |
|  | Основи креслення та умовні позначення зварних швів на кресленнях. |
|  | Правила охорони праці при виконанні робіт із зварювання, наплавлення та газополуменевого різання. |
| Сфери використання | Процеси зварювання і різання відповідно з ДСТУ ISO 4063. |
|  | 311 – ацетиленокисневе зварювання. |
|  | 312 – пропанокисневе зварювання. |
|  | 313 – воднево-кисневе зварювання. |
|  | 81 – різання кисневе. |
|  | Види робіт. |
|  | Виконання прихваток газовим зварюванням при складанні під зварювання кутовими швами елементів конструкцій, деталей і вузлів із конструкційних сталей в усіх просторових положеннях. |
|  | Газове зварювання кутовими швами конструкцій із плоских деталей і плоских деталей з трубами які працюють під статичним навантаженням із конструкційних сталей відповідно до технологічних параметрів визначених при кваліфікаційних випробуваннях зварника згідно з діючими нормативними документами. |
|  | Відновлювальне газополуменеве наплавлення плоских деталей. |
|  | Газополуменеве різання і стругання сталей. |

5.3 Кваліфікаційні параметри та опис трудової функції Б і її складових.

5.3.1. Складова Б1.

| Шифр | Назва трудової функції та її складової |
| --- | --- |
| Б | Зварювання кутовими і стиковими швами конструкцій із плоских деталей і з’єднань плоских деталей з трубами, арматурних стрижнів та закладних деталей відповідно до вимог технологічних інструкцій із зварювання; відновлювальне наплавлення плоских і циліндричних деталей, наплавлення із спеціальними властивостями плоских поверхонь; плазмово-дугове різання металів і сплавів. |
| Б1 | Ручне дугове зварювання покритими електродами. |

| Професія | ЗВАРНИК |
| --- | --- |
| Спеціалізація | Зварник ручного дугового зварювання покритими електродами. |
| Кваліфікаційний рівень | 3 |
| Професійні назви робіт згідно ДК 003:2010 | 7212 Електрогазозварник (4-5 розряд); 7212 Електрогазозварник судовий (4-5 розряд); 7212 Електрогазозварник врізальник (4-5 розряд); 7219 Електрозварник у металургійному виробництві (4-5 розряд); 7212 Електрозварник ручного зварювання (4-5 розряд). 7219 Зварник (II рівень кваліфікації); 7212 Зварник арматурних сіток і каркасів (4-5 розряд). |
| Вимоги до професійної підготовки та стану практичної роботи. | Професійне навчання, перепідготовка відповідного напрямку за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник». Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією «Зварник» 2 кваліфікаційного рівня – не менше 6 місяців. |
| Умови допуску до роботи. | Вік 18 років і старше. Проходження обов’язкових медичних оглядів в установленому законодавством України порядку. Навчання та перевірка знань з охорони праці та промислової безпеки в установленому законодавством України порядку. Проходження атестаційних (кваліфікаційних) випробувань згідно вимог нормативно-технічної документації із зварювання. |

| Трудові дії | Б 1.1 | Виконання трудових дій складової А1 трудової функцій А. |
| --- | --- | --- |
|  | Б 1.2 | Зварювання стиковими швами конструкцій із плоских деталей і плоских деталей з трубами згідно вимог технологічних інструкцій із зварювання (ТІЗ). |
|  | Б 1.3 | Складання та зварювання арматурних стрижнів та закладних деталей згідно вимог виробничо-технологічної документації (ВТД) на зварювальні роботи. |
|  | Б 1.4 | Відновлювальне наплавлення циліндричних деталей і наплавлення із спеціальними властивостями плоских поверхонь. |
|  | Б 1.5 | Підготовка робочого місця для плазмово-дугового різання металів і сплавів з дотриманням вимог нормативної документації (НД) щодо охорони праці та безпечної експлуатації обладнання. |
|  | Б 1.6 | Ручне плазмово-дугове різання металів і сплавів. |
|  | Б 1.7 | Зовнішній огляд і контроль з використанням вимірювальних інструментів (шаблонів) стикових швів, ідентифікація та оцінка дефектів. |
|  | Б 1.8 | Ремонтне зварювання дефектних ділянок стикових швів згідно вимог ВТД. |

| Професійні уміння та знання |
| --- |
| Повинен уміти | Володіти професійними уміннями складової А1 трудової функції А. |
|  | Володіти технікою ручного дугового зварювання покритими електродами стиковими швами конструкцій із плоских деталей і плоских деталей з трубами із конструкційних сталей в усіх просторових положеннях зварного шва. |
|  | Застосовувати допоміжні пристосування для складання під зварювання арматурних стрижнів і закладних деталей. |
|  | Володіти технікою ручного дугового зварювання покритими електродами арматурних стрижнів і закладних деталей. |
|  | Володіти технікою ручного дугового відновлювального наплавлення покритими електродами циліндричних деталей і наплавлення із спеціальними властивостями плоских поверхонь. |
|  | Підготовляти робоче місце для плазмово-дугового різання металів і сплавів. |
|  | Володіти технікою ручного плазмово-дугового різання металів і сплавів. |
|  | Виконувати візуальний огляд та контроль складених під зварювання стиковими швами з’єднань на відповідність вимогам ВТД. |
|  | Володіти технікою усунення дефектів стикових швів (ремонтне зварювання) згідно вимог ВТД. |
| Повинен знати | Мати в повному обсязі знання, що визначені складовою А1 трудової функції А. |
|  | Параметри термічного циклу зварювання та його вплив на якість зварного з’єднання. |
|  | Способи попередження та зниження напружень і деформацій при зварюванні. |
|  | Зварювально-технологічні властивості матеріалів, що використовуються при виготовленні зварних конструкцій. |
|  | Стандарти та норми, що регламентують виконання зварних з’єднань плоских деталей і плоских деталей з трубами стиковими швами. |
|  | Параметри стикового шва і вимоги до підготовки кромок під зварювання стиковими швами. |
|  | Особливості техніки та технології виконання стикових швів при зварюванні в різних просторових положеннях. |
|  | Основи термообробки виробів після зварювання. |
|  | Основи плазмово-дугового різання; основи візуального контролю якості стикових швів. |
|  | Принципи функціонування системи забезпечення якості при зварюванні. |
|  | Положення правил охорони праці при виконанні робіт із зварювання, наплавлення та плазмово-дугового різання. |

| Сфера використання | Процеси зварювання і різання відповідно з ДСТУ ISO 4063. |
| --- | --- |
|  | 111 – зварювання дугове плавким покритим електродом |
|  | 112 – гравітаційне дугове зварювання покритим електродом. |
|  | 81 – кисневе різання. |
|  | 82 – дугове різання. |
|  | 83 – плазмове різання. |
|  | 87 – дугове стругання. |
|  | Види робіт. |
|  | Виконання прихваток ручним дуговим зварюванням покритими електродами при складанні під зварювання елементів конструкцій, вузлів і деталей в усіх просторових положеннях. |

|  | Ручне дугове зварювання покритими електродами стиковими і кутовими швами конструкцій із плоских деталей і плоских деталей з трубами які працюють під статичним і динамічним навантаженням із конструкційних сталей, кольорових металів і сплавів, арматурних стрижнів та закладних деталей відповідно до технологічних параметрів визначених при кваліфікаційних випробуваннях зварника згідно з діючими нормативними документами. |
| --- | --- |
|  | Відновлювальне ручне дугове наплавлення покритими електродами плоских та циліндричних деталей та ручне дугове наплавлення покритими електродами із спеціальними властивостями плоских деталей. |
|  | Плазмово-дугове різання металів і сплавів. |

5.3.2. Складова Б2.

| Шифр | Назва трудової функції та її складової |
| --- | --- |
| Б | Зварювання кутовими і стиковими швами конструкцій із плоских деталей і з’єднань плоских деталей з трубами , арматурних стрижнів та закладних деталей відповідно до вимог технологічних інструкцій із зварювання; відновлювальне наплавлення плоских і циліндричних деталей, наплавлення із спеціальними властивостями плоских поверхонь; плазмово-дугове різання металів і сплавів |
| Б2 | Механізоване дугове зварювання плавким електродом. |

| Професія | ЗВАРНИК |
| --- | --- |
| Спеціалізація | Зварник механізованого дугового зварювання плавким електродом |
| Кваліфікаційний рівень | 3 |

| Професійні назви робіт згідно ДК 003:2010 | 7212 Електрогазозварник (4-5 розряд); 7212 Електрогазозварник судовий (4-5 розряд); 7212 Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах (4-5 розряд); 7219 Зварник (II рівень кваліфікації). |
| --- | --- |
| Вимоги до професійної підготовки та стану практичної роботи. | Професійне навчання, перепідготовка відповідного напрямку за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник». Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією «Зварник» 2 кваліфікаційного рівня – не менше 6 місяців. |
| Умови допуску до роботи. | Вік 18 років і старше. Проходження обов’язкових медичних оглядів в установленому законодавством України порядку. Навчання та перевірка знань з охорони праці та промислової безпеки в установленому законодавством України порядку. Проходження атестаційних (кваліфікаційних) випробувань згідно вимог нормативно-технічної документації із зварювання. |

| Трудові дії | Б 2.1 | Виконання трудових дій складової А2 трудової функції А. |
| --- | --- | --- |
|  | Б 2.2 | Зварювання стиковими швами конструкцій із плоских деталей і плоских деталей з трубами згідно з вимогами технологічних інструкцій із зварювання (ТІЗ). |
|  | Б 2.3 | Складання та зварювання арматурних стрижнів та закладних деталей згідно вимог виробничо-технологічній документації (ВТД). |

|  | Б 2.4 | Відновлювальне наплавлення циліндричних деталей і наплавлення із спеціальними властивостями плоских поверхонь. |
| --- | --- | --- |
|  | Б 2.5 | Підготовка робочого місця для плазмово-дугового різання металів і сплавів з дотриманням вимог нормативної документації (НД) щодо охорони праці та безпечної експлуатації обладнання. |
|  | Б 2.6 | Ручне плазмово-дугове різання металів і сплавів. |
|  | Б 2.7 | Зовнішній огляд і контроль з використанням вимірювальних інструментів (шаблонів) стикових швів, ідентифікація та оцінка дефектів. |
|  | Б 2.8 | Ремонтне зварювання дефектних ділянок стикових швів згідно вимог ВТД. |

| Професійні уміння та знання |
| --- |
| Повинен уміти | Володіти професійними уміннями складової А2 трудової функції А. |
|  | Володіти технікою механізованого дугового зварювання плавким електродом стикових швів конструкцій із плоских деталей і плоских деталей з трубами із конструкційних сталей згідно вимог ТІЗ. |
|  | Застосовувати допоміжні пристосування для складання під зварювання арматурних стрижнів і закладних деталей. |
|  | Володіти технікою механізованого дугового зварювання плавким електродом арматурних стрижнів і закладних деталей. |
|  | Володіти технікою механізованого дугового відновлювального наплавлення плавким електродом циліндричних деталей і наплавленням із спеціальними властивостями плоских поверхонь. |
|  | Підготовляти робоче місце для плазмово-дугового різання металів і сплавів. |
|  | Володіти технікою ручного плазмово-дугового різання металів і сплавів. |
|  | Виконувати візуальний огляд та контроль складених під зварювання стиковими швами з’єднань на відповідність вимогам ВТД |
|  | Володіти технікою усунення дефектів стикових швів (ремонтне зварювання) згідно вимог ВТД. |
| Повинен знати | Мати в повному обсязі знання, що визначені складовою А2 трудової функції А. |
|  | Параметри термічного циклу зварювання та його вплив на якість зварного з’єднання. |
|  | Способи попередження та зниження напружень і деформацій при зварюванні. |
|  | Зварювально-технологічні властивості матеріалів, що використовуються при виготовленні зварних конструкцій. |
|  | Стандарти та норми, що регламентують виконання зварних з’єднань плоских деталей і плоских деталей з трубами стиковими швами. |
|  | Параметри стикового шва і вимоги до підготовки кромок під зварювання стиковими швами. |
|  | Особливості техніки та технології виконання стикових швів при зварюванні в різних просторових положеннях. |
|  | Основи термообробки виробів після зварювання. |
|  | Основи плазмово-дугового різання. |
|  | Принципи функціонування системи забезпечення якості при зварюванні. |
|  | Правила охорони праці при виконанні робіт із зварювання, наплавлення та плазмово-дугового різання. |

| Сфери використання | Процеси зварювання і різання відповідно з ДСТУ ISO 4063. |
| --- | --- |
|  | 114 – дугове зварювання самозахисним порошковим дротом. |
|  | 121 – дугове зварювання під флюсом суцільним дротом. |
|  | 125 – дугове зварювання під флюсом порошковим дротом. |

|  | 131 – дугове зварювання суцільним дротом в інертному газі. |
| --- | --- |
|  | 132 – дугове зварювання порошковим дротом з флюсовим наповнювачем в інертному газі. |
|  | 133 – дугове зварювання порошковим дротом з металевим наповнювачем інертному газі. |
|  | 135 – дугове зварювання суцільним дротом активному газі. |
|  | 136 – дугове зварювання порошковим дротом з флюсовим наповнювачем в активному газі. |
|  | 137 – дугове зварювання порошковим дротом з металевим наповнювачем в активному газі. |
|  | 81 – кисневе різання |
|  | 83 – плазмове різання. |
|  | Види робіт. |
|  | Виконання прихваток механізованим дуговим зварюванням плавким електродом при складанні під зварювання елементів конструкцій, деталей і вузлів в усіх просторових положеннях. |
|  | Механізоване дугове зварювання плавким електродом стиковими і кутовими швами конструкцій із плоских деталей і плоских деталей з трубами які працюють під статичним і динамічним навантаженням із конструкційних сталей, кольорових металів і сплавів, арматурних стрижнів та закладних деталей відповідно до технологічних параметрів визначених при кваліфікаційних випробуваннях згідно з діючими нормативними документами. |
|  | Відновлювальне механізоване дугове наплавлення плавким електродом плоских і циліндричних деталей та наплавлення із спеціальними властивостями плоских деталей. |
|  | Плазмово-дугового різання сталей. |

5.3.3. Складова Б3.

| Шифр | Назва трудової функції та її складової |
| --- | --- |
| Б | Зварювання кутовими і стиковими швами конструкцій із плоских деталей і з’єднань плоских деталей з трубами відповідно до вимог технологічних інструкцій із зварювання; відновлювальне наплавлення плоских і циліндричних деталей, наплавлення із спеціальними властивостями плоских поверхонь; плазмово-дугове різання металів і сплавів. |
| Б3 | Ручне дугове зварювання неплавким електродом в інертних газах. |

| Професія | ЗВАРНИК |
| --- | --- |
| Спеціалізація | Зварник ручного дугового зварювання неплавким електродом в інертних газах |
| Кваліфікаційний рівень | 3 |
| Професійні назви робіт згідно ДК 003:2010 | 7212 Електрогазозварник (4-5 розряд); 7212 Електрозварник ручного зварювання (4-5 розряд); 7219 Зварник (II рівень кваліфікації). |
| Вимоги до професійної підготовки та стану практичної роботи. | Професійне навчання, перепідготовка відповідного напрямку за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник». Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією «Зварник» 2 кваліфікаційного рівня – не менше 6 місяців. |
| Умови допуску до роботи. | Вік 18 років і старше. Проходження обов’язкових медичних оглядів в установленому законодавством України порядку. Навчання та перевірка знань з охорони праці та промислової безпеки в установленому законодавством України порядку. Проходження атестаційних (кваліфікаційних) випробувань зварника згідно вимог нормативно-технічної документації із зварювання. |

| Трудові дії | Б 3.1 | Виконання трудових дій складової А3 трудової функції А. |
| --- | --- | --- |
|  | Б 3.2 | Зварювання стиковими швами конструкцій із плоских деталей і плоских деталей з трубами згідно з вимогами технологічних інструкцій із зварювання (ТІЗ). |
|  | Б 3.3 | Відновлювальне наплавлення циліндричних деталей і наплавлення із спеціальними властивостями плоских поверхонь. |
|  | Б 3.4 | Підготовка робочого місця для плазмово-дугового різання металів і сплавів з дотриманням вимог нормативної документації (НД) щодо охорони праці та безпечної експлуатації обладнання. |
|  | Б 3.5 | Ручне плазмово-дугове різання металів і сплавів. |
|  | Б 3.6 | Зовнішній огляд і контроль з використанням вимірювальних інструментів (шаблонів) стикових швів, ідентифікація та оцінка дефектів. |
|  | Б 3.7 | Ремонтне зварювання дефектних ділянок стикових швів згідно вимог ВТД . |

| Професійні уміння та знання |
| --- |
| Повинен уміти | Володіти професійними уміннями складової А3 трудової функції А. |
|  | Володіти технікою ручного дугового зварювання неплавким електродом в інертних газах стиковими швами конструкцій із плоских деталей і плоских деталей з трубами із конструкційних сталей згідно вимог ТІЗ. |
|  | Застосовувати допоміжні пристосування для складання під зварювання арматурних стрижнів і закладних деталей. |
|  | Володіти технікою ручного дугового відновлювального наплавлення неплавким електродом в інертних газах циліндричних деталей і наплавленням із спеціальними властивостями плоских поверхонь. |
|  | Підготовляти робоче місце для плазмово-дугового різання металів і сплавів. |
|  | Володіти технікою ручного плазмово-дугового різання металів і сплавів. |
|  | Виконувати візуальний огляд та контроль складених під зварювання стиковими швами з’єднань на відповідність вимогам ВТД. |
|  | Володіти технікою усунення дефектів стикових швів (ремонтне зварювання) згідно вимог ВТД. |
| Повинен знати | Мати в повному обсязі знання, що визначені складовою А3 трудової функції А. |
|  | Параметри термічного циклу зварювання та його вплив на якість зварного з’єднання. |
|  | Способи попередження та зниження напружень і деформацій при зварюванні. |
|  | Зварювально-технологічні властивості матеріалів, що використовуються при виготовленні зварних конструкцій. |
|  | Стандарти та норми, що регламентують виконання зварних з’єднань плоских деталей і плоских деталей з трубами стиковими швами. |
|  | Параметри стикового шва і вимоги до підготовки кромок під зварювання стиковими швами. |
|  | Особливості техніки та технології виконання стикових швів при зварюванні в різних просторових положеннях. |
|  | Основи термообробки виробів після зварювання. |
|  | Основи плазмово-дугового різання; основи візуального контролю якості стикових швів. |
|  | Принципи функціонування системи забезпечення якості при зварюванні. |
|  | Правила охорони праці при виконанні робіт із зварювання, наплавлення та плазмово-дугового різання. |

| Сфери використання | Процеси зварювання і різання відповідно з ДСТУ ISO 4063. |
| --- | --- |
|  | 141 – дугове зварювання вольфрамовим електродом в інертному газі з суцільним присадковим матеріалом (дріт або пруток). |
|  | 142 – дугове зварювання вольфрамовим електродом в інертному газі без присадного матеріалу. |
|  | 143 – дугове зварювання вольфрамовим електродом з порошковим присадковим матеріалом (дріт або пруток) в інертному газі. |
|  | 145 – ручне дугове зварювання вольфрамовим електродом з суцільним присадковим матеріалом (дріт або пруток) в інертному газі з добавленням відновлювального газу. |
|  | 146 – ручне дугове зварювання вольфрамовим електродом з порошковим присадковим матеріалом (дріт або пруток) в інертному газі з добавленням відновлювального газу. |
|  | 147 – дугове зварювання неплавким вольфрамовим електродом в активному газі. |
|  | 81 – кисневе різання. |
|  | 83 – плазмове різання. |
|  | Види робіт. |
|  | Прихвачування ручним дуговим зварюванням неплавким електродом в інертних газах при складанні під зварювання елементів конструкцій, деталей і вузлів в усіх просторових положеннях. |
|  | Ручне дугове зварюванням неплавким електродом в інертних газах стиковими та кутовими швами конструкцій із плоских деталей і плоских деталей з трубами які працюють під статичним і динамічним навантаженням із конструкційних сталей, кольорових металів і сплавів відповідно до технологічних параметрів визначених при кваліфікаційних випробуваннях зварника згідно з діючими нормативними документами. |
|  | Відновлювальне ручне дугове наплавлення неплавким електродом в інертних газах плоских і циліндричних деталей та наплавлення із спеціальними властивостями плоских деталей. |
|  | Плазмово-дугове різання металів і сплавів. |

5.3.4. Складова Б4.

| Шифр |  |
| --- | --- |
| Б | Зварювання кутовими і стиковими швами конструкцій із плоских деталей і з’єднань плоских деталей з трубами відповідно до вимог технологічних інструкцій із зварювання; відновлювальне наплавлення плоских і циліндричних деталей, наплавлення із спеціальними властивостями плоских поверхонь; плазмово-дугове різання металів і сплавів. |
| Б4 | Газове зварювання. |

| Професія | ЗВАРНИК |
| --- | --- |
| Спеціалізація | Газозварник |
| Кваліфікаційний рівень | 3 |
| Професійні назви робіт згідно ДК 003:2010 | 7212 Газозварник (4-5 розряд); 7212 Електрогазозварник (4-5 розряд); 7212 Електрогазозварник судовий (4-5 розряд); 7212 Електрогазозварник врізальник (4-5 розряд); 7219 Зварник (II рівень кваліфікації). |

| Вимоги до професійної підготовки та стану практичної роботи. | Професійне навчання, перепідготовка відповідного напрямку за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник». Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією «Зварник» 2 кваліфікаційного рівня – не менше 6 місяців. |
| --- | --- |
| Умови допуску до роботи. | Вік 18 років і старше. Проходження обов’язкових медичних оглядів в установленому законодавством України порядку. Навчання та перевірка знань з охорони праці та промислової безпеки в установленому законодавством України порядку. Проходження атестаційних (кваліфікаційних) випробувань згідно вимог нормативно-технічної документації із зварювання. |

| Трудові дії | Б 4.1 | Виконання трудових дій складової А4 трудової функції А. |
| --- | --- | --- |
|  | Б 4.2 | Зварювання стиковими швами конструкцій із плоских деталей і плоских деталей з трубами згідно вимогами технологічних інструкцій із зварювання (ТІЗ). |
|  | Б 4.3 | Відновлювальне наплавлення циліндричних деталей і наплавлення із спеціальними властивостями плоских поверхонь. |
|  | Б 4.4 | Підготовка робочого місця для плазмово-дугового різання металів і сплавів з дотриманням вимог нормативної документації (НД) щодо охорони праці та безпечної експлуатації обладнання. |
|  | Б 4.5 | Ручне плазмово-дугове різання металів і сплавів. |
|  | Б 4.6 | Зовнішній огляд і контроль з використанням вимірювальних інструментів (шаблонів) стикових швів, ідентифікація та оцінка дефектів. |
|  | Б 4.7 | Ремонтне зварювання дефектних ділянок стикових швів згідно вимог виробничо-технологічної документації (ВТД). |

| Професійні уміння та знання |
| --- |
| Повинен уміти | Володіти професійними уміннями складової А4 трудової функції А. |
|  | Володіти технікою газового зварювання стиковими швами конструкцій із плоских деталей і плоских деталей з трубами із конструкційних сталей згідно вимог ТІЗ. |
|  | Володіти технікою газополуменевого відновлювального наплавлення циліндричних деталей і наплавленням із спеціальними властивостями плоских поверхонь. |
|  | Підготовляти робоче місце для плазмово-дугового різання металів і сплавів. |
|  | Володіти технікою ручного плазмово-дугового різання металів і сплавів. |
|  | Виконувати візуальний огляд та контроль складених під зварювання стиковими швами з’єднань на відповідність вимогам ВТД. |
|  | Володіти технікою усунення дефектів стикових швів (ремонтне зварювання) згідно вимог ВТД. |
| Повинен знати | Мати в повному обсязі знання, що визначені складовою А4 трудової функції А. |
|  | Параметри термічного циклу зварювання та його вплив на якість зварного з’єднання. |
|  | Способи попередження та зниження напружень і деформацій при зварюванні. |
|  | Зварювально-технологічні властивості матеріалів, що використовуються при виготовленні зварних конструкцій. |
|  | Стандарти та норми, що регламентують виконання зварних з’єднань плоских деталей і плоских деталей з трубами стиковими швами. |
|  | Параметри стикового шва і вимоги до підготовки кромок під зварювання стиковими швами. |

|  | Особливості техніки та технології виконання стикових швів при зварюванні в різних просторових положеннях. |
| --- | --- |
|  | Основи термообробки виробів після зварювання. |
|  | Основи плазмово-дугового різання; основи візуального контролю якості стикових швів. |
|  | Принципи функціонування системи забезпечення якості при зварюванні. |
|  | Правила охорони праці при виконанні робіт із зварювання, наплавлення та плазмово-дугового різання. |
| Сфери використання | Процеси зварювання і різання відповідно з ДСТУ ISO 4063. |
|  | 311 – ацетиленокисневе зварювання. |
|  | 312 – пропанокисневе зварювання. |
|  | 313 – воднево-кисневе зварювання. |
|  | 81 – різання кисневе. |
|  | 83 – плазмове різання. |
|  | Види робіт. |
|  | Виконання прихваток газовим зварюванням при складанні під зварювання елементів конструкцій, деталей і вузлів в усіх просторових положеннях. |
|  | Газове зварювання кутовими швами конструкцій із плоских деталей і плоских деталей з трубами які працюють під статичним і динамічним навантаженням із конструкційних сталей, кольорових металів і сплавів відповідно до технологічних параметрів визначених при кваліфікаційних випробуваннях зварника згідно з діючими нормативними документами. |
|  | Відновлювальне газополуменеве наплавлення плоских і циліндричних деталей та наплавлення із спеціальними властивостями плоских деталей. |
|  | Плазмово-дугове різання і стругання сталей. |

5.4 Кваліфікаційні параметри та опис трудової функції В і її складових.

5.4.1. Складова В1.

| Шифр | Назва трудової функції та її складової |
| --- | --- |
| В | Зварювання кутовими і стиковими швами з’єднань труб, фасонних деталей з трубами, трубних відводів, просторових вузлів і конструкцій відповідно до вимог технологічних інструкцій із зварювання; відновлювальне наплавлення та наплавлення із спеціальними властивостями поверхонь різних форм; термічне різання металів і сплавів. |
| В1 | Ручне дугове зварювання покритими електродами. |

| Професія | ЗВАРНИК |
| --- | --- |
| Спеціалізація | Зварник ручного дугового зварювання покритими електродами |
| Кваліфікаційний рівень | 4 |
| Професійні назви робіт згідно ДК 003:2010 | 7212 Електрогазозварник (6-8 розряд); 7212 Електрогазозварник судовий (6 розряд); 7212 Електрогазозварник врізальник (6 розряд); 7219 Електрозварник у металургійному виробництві (6 розряд); 7212 Електрозварник ручного зварювання (6 розряд). 7219 Зварник (III рівень кваліфікації); 7212 Зварник арматурних сіток і каркасів (6 розряд); |
| Вимоги до професійної підготовки та стану практичної роботи. | Професійне навчання, перепідготовка відповідного напрямку за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник». Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією «Зварник» 3 кваліфікаційного рівня – не менше 6 місяців. |
| Умови допуску до роботи. | Вік 18 років і старше. Проходження обов’язкових медичних оглядів в установленому законодавством України порядку. Навчання та перевірка знань з охорони праці та промислової безпеки в установленому законодавством України порядку. Проходження атестаційних (кваліфікаційних) випробувань згідно вимог нормативно-технічної документації із зварюваня. |

| Трудові дії | В 1.1 | Виконання трудових дій складових А1, Б1 трудових функцій А і Б. |
| --- | --- | --- |
|  | В 1.2 | Складання під зварювання з’єднань труб, трубних відводів, просторових вузлів і конструкцій із профільних елементів та їх прихвачування із застосуванням складально-зварювальних обладнання і спеціальних пристроїв. |
|  | В 1.3 | Зварювання кутовими і стиковими швами трубних з’єднань, трубних відводів та просторових вузлів і із профільних елементів в усіх просторових положеннях зварного шва згідно вимог технологічних інструкцій із зварювання (ТІЗ). |
|  | В 1.4 | Дугове наплавлення із спеціальними властивостями (зносостійкість, зміцнення, корозійна стійкість та ін.) поверхонь різних форм. |
|  | В 1.5 | Зовнішній огляд і контроль з використанням вимірювальних інструментів (шаблонів) з’єднань труб і профільних елементів, ідентифікація та оцінка поверхневих дефектів. |
|  | В 1.6 | Ремонтне зварювання дефектних ділянок трубних з’єднань, просторових вузлів і конструкцій із профільних елементів. |

| Професійні уміння та знання |
| --- |
| Повинен уміти | Володіти професійними уміннями складової А1 трудової функції А та складової Б1 трудової функції Б. |
|  | Застосовувати допоміжне обладнання і спеціальні пристрої для зварювання трубних з’єднань просторових вузлів і конструкцій. |
|  | Використовувати вимірювальні інструменти для контролю складання під зварювання з’єднань труб та трубних відводів. |
|  | Володіти технікою ручного дугового зварювання покритими електродами трубних з’єднань, трубних відводів та просторових вузлів і конструкцій в усіх просторових положеннях зварного шва. |
|  | Володіти технікою ручного дугового наплавлення покритими електродами із спеціальними властивостями поверхонь різних форм. |
|  | Виконувати візуальний огляд та контроль зварних з’єднань труб, трубних відводів і конструкцій. Ідентифікувати та оцінювати поверхневі дефекти. |
|  | Володіти технікою ремонтного ручного дугового зварювання поритими електродами трубних з’єднань, трубних відводів та просторових вузлів і конструкцій. |
| Повинен знати | Мати в повному обсязі знання, що визначені складовими А1 трудової функції А та Б1 трудової функції Б. |
|  | Особливості металургійних процесів при зварюванні плавленням. |
|  | Проблеми зварювання різних металів і сплавів та методи визначення їх зварюваності. |
|  | Стандарти та норми, що регламентують виконання зварних з’єднань труб, просторових вузлів та конструкцій із різних профільних та трубчатих елементів. |
|  | Типи трубних з’єднань, способи підготовки кромок та складання з’єднань труб і просторових вузлів із трубчатих елементів і різних профілів. |
|  | Особливості техніки та технології зварювання трубних з’єднань, трубних відводів, просторових конструкцій із різних профілів і трубних елементів в усіх просторових положеннях зварного шва. |
|  | Характеристики та методи візуального контролю трубних з’єднань. |
|  | Основні причини руйнування зварних конструкцій та роль зварника в системі забезпечення якості зварювання. |
|  | Правила охорони праці при виконанні робіт із зварювання трубних з’єднань, просторових конструкцій, наплавленні та термічному різанні. |

| Сфери використання | Процеси зварювання і термічного різання відповідно з ДСТУ ISO 4063. |
| --- | --- |
|  | 111 – зварювання дугове плавким покритим електродом |
|  | 112 – гравітаційне дугове зварювання покритим електродом. |
|  | 81 – кисневе різання. |
|  | 82 – дугове різання. |
|  | 83 – плазмове різання |
|  | 87 – дугове стругання. |
|  | Види робіт. |
|  | Виконання прихваток ручним дуговим зварюванням покритими електродами при складанні під зварювання з’єднань труб, трубних відводів, просторових вузлів і конструкцій із профільних елементів в усіх просторових положеннях. |
|  | Ручне дугове зварювання покритими електродами з’єднань труб, трубних відводів, фасонних деталей з трубами, які працюють під тиском, просторових вузлів і конструкцій із профільних елементів які експлуатуються під статичним і динамічним навантаженням із конструкційних сталей, кольорових металів і сплавів відповідно до технологічних параметрів визначених при кваліфікаційних випробуваннях зварника згідно з діючими нормативними документами. |
|  | Ручне дугове наплавлення покритими електродами із спеціальними властивостями поверхонь різних форм. |
|  | Термічне різання металів і сплавів. |

5.4.2. Складова В2.

| Шифр | Назва трудової функції та її складової |
| --- | --- |
| В | Зварювання кутовими і стиковими швами з’єднань труб, фасонних деталей з трубами, трубних відводів, просторових вузлів і конструкцій відповідно до вимог технологічних інструкцій із зварювання; відновлювальне наплавлення та наплавлення із спеціальними властивостями поверхонь різних форм; термічне різання металів і сплавів. |
| В2 | Механізоване дугове зварювання плавким електродом. |

| Професія | ЗВАРНИК |
| --- | --- |
| Спеціалізація | Зварник механізованого дугового зварювання плавким електродом |
| Кваліфікаційний рівень | 4 |
| Професійні назви робіт згідно ДК 003:2010 | 7212 Електрогазозварник (6-8 розряд); 7212 Електрогазозварник судовий (6 розряд); 7212 Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах (6 розряд); 7212 Зварник арматурних сіток і каркасів (6 розряд); 7219 Зварник (III рівень кваліфікації). |
| Вимоги до професійної підготовки та стану практичної роботи. | Професійне навчання, перепідготовка відповідного напрямку за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник». Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією «Зварник» 3 кваліфікаційного рівня – не менше 6 місяців. |
| Умови допуску до роботи. | Вік 18 років і старше. Проходження обов’язкових медичних оглядів в установленому законодавством України порядку. Навчання та перевірка знань з охорони праці та промислової безпеки в установленому законодавством України порядку. Проходження атестаційних (кваліфікаційних) випробувань згідно вимог нормативно-технічної документації із зварювання. |

| Трудові дії | В 2.1 | Виконання трудових дій складових А2, Б2 трудових функцій А і Б. |
| --- | --- | --- |
|  | В 2.2 | Складання під зварювання з’єднань труб, трубних відводів, просторових вузлів і конструкцій із профільних елементів та їх прихвачування із застосуванням складально-зварювальних обладнання і спеціальних пристроїв. |
|  | В 2.3 | Зварювання кутовими і стиковими швами трубних з’єднань, трубних відводів та просторових вузлів і із профільних елементів згідно з вимогами технологічних інструкцій із зварювання (ТІЗ). |
|  | В 2.4 | Дугове наплавлення із спеціальними властивостями (зносостійкісь, зміцнення, корозійна стійкість та ін.) поверхонь різних форм. |
|  | В 2.5 | Зовнішній огляд і контроль з використанням вимірювальних інструментів (шаблонів) з’єднань труб і профільних елементів, ідентифікація та оцінка поверхневих дефектів. |
|  | В 2.6 | Ремонтне зварювання дефектних ділянок трубних з’єднань, просторових вузлів і конструкцій із профільних елементів. |

| Професійні уміння та знання |
| --- |
| Повинен уміти | Володіти професійними уміннями складової А2 трудової функції А та складової Б2 трудової функції Б. |
|  | Застосовувати допоміжне обладнання і спеціальні пристрої для зварювання трубних з’єднань просторових вузлів і конструкцій. |
|  | Використовувати вимірювальні інструменти для контролю складання під зварювання з’єднань труб та трубних відводів. |
|  | Володіти технікою механізованого дугового зварювання плавким електродом трубних з’єднань, трубних відводів та просторових вузлів і конструкцій в згідно вимог ТІЗ. |
|  | Володіти технікою механізованого дугового наплавлення плавким електродом поверхонь різних форм. |
|  | Виконувати візуальний огляд та контроль зварних з’єднань труб, трубних відводів і конструкцій. Ідентифікувати та оцінювати поверхневі дефекти. |
|  | Володіти технікою ремонтного механізованого дугового зварювання плавким електродом трубних з’єднань, трубних відводів та просторових вузлів і конструкцій. |
| Повинен знати | Мати в повному обсязі знання, що визначені складовими А2 трудової функції А та Б2 трудової функції Б. |
|  | Особливості металургійних процесів при зварюванні плавленням. |
|  | Проблеми зварювання різних металів і сплавів та методи визначення їх зварюваності. |
|  | Особливості зварювання різнорідних металів; стандарти та норми, що регламентують виконання зварних з’єднань труб, просторових вузлів та конструкцій із різних профільних та трубчатих елементів. |
|  | Типи трубних з’єднань, способи підготовки кромок та складання з’єднань труб і просторових вузлів із трубчатих елементів і різних профілів. |
|  | Особливості техніки та технології зварювання трубних з’єднань, трубних відводів, просторових конструкцій із різних профілів і трубних елементів в усіх просторових положеннях зварного шва. |
|  | Характеристики та методи візуального контролю трубних з’єднань. |
|  | Основні причини руйнування зварних конструкцій та роль зварника в системі забезпечення якості зварювання. |
|  | Правила охорони праці при виконанні робіт із зварювання трубних з’єднань, просторових конструкцій, наплавленні та термічному різанні. |
| Сфери використання | Процеси зварювання і різання відповідно з ДСТУ ISO 4063. |
|  | 114 – дугове зварювання самозахисним порошковим дротом. |
|  | 121 – дугове зварювання під флюсом суцільним дротом. |
|  | 125 – дугове зварювання під флюсом порошковим дротом. |
|  | 131 – дугове зварювання суцільним дротом в інертному газі. |
|  | 132 – дугове зварювання порошковим дротом з флюсовим наповнювачем в інертному газі. |
|  | 133 – дугове зварювання порошковим дротом з металевим наповнювачем інертному газі. |
|  | 135 – дугове зварювання суцільним дротом активному газі. |
|  | 136 – дугове зварювання порошковим дротом з флюсовим наповнювачем в активному газі. |
|  | 137 – дугове зварювання порошковим дротом з металевим наповнювачем в активному газі. |
|  | 81 – кисневе різання. |
|  | 83 – плазмове різання |
|  | Види робіт. |
|  | Виконання прихваток механізованим дуговим зварюванням плавким електродом при складанні під зварювання з’єднань труб, трубних відводів, просторових вузлів і конструкцій із профільних елементів в усіх просторових положеннях. |

|  | Механізоване дугове зварювання плавким електродом з’єднань труб, трубних відводів, фасонних деталей з трубами, які працюють під тиском, просторових вузлів і конструкцій із профільних елементів які експлуатуються під статичним і динамічним навантаженням із конструкційних сталей, кольорових металів і сплавів відповідно до технологічних параметрів визначених при кваліфікаційних випробуваннях зварника згідно з діючими нормативними документами. |
| --- | --- |
|  | Механізоване дугове наплавлення плавким електродом із спеціальними властивостями поверхонь різних форм. |
|  | Термічне різання металів і сплавів. |

5.4.3. Складова B3.

| Шифр | Назва трудової функції та її складової |
| --- | --- |
| B | Зварювання кутовими і стиковими швами з’єднань труб, фасонних деталей з трубами, трубних відводів, просторових вузлів і конструкцій відповідно до вимог технологічних інструкцій із зварювання; відновлювальне наплавлення та наплавлення із спеціальними властивостями поверхонь різних форм; термічне різання металів і сплавів. |
| B3 | Ручне дугове зварювання неплавким електродом в інертних газах. |

| Професія | ЗВАРНИК |
| --- | --- |
| Спеціалізація | Зварник ручного дугового зварювання неплавким електродом в інертних газах. |
| Кваліфікаційний рівень | 4 |
| Професійні назви робіт згідно ДК 003:2010 | 7212 Електрогазозварник (6 розряд); 7212 Електрозварник ручного зварювання (6 розряд); 7219 Зварник (III рівень кваліфікації). |
| Вимоги до професійної підготовки та стану практичної роботи. | Професійне навчання, перепідготовка відповідного напрямку за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник». Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією «Зварник» 3 кваліфікаційного рівня – не менше 6 місяців. |
| Умови допуску до роботи. | Вік 18 років і старше. Проходження обов’язкових медичних оглядів в установленому законодавством України порядку. Навчання та перевірка знань з охорони праці та промислової безпеки в установленому законодавством України порядку. Проходження атестаційних (кваліфікаційних) випробувань згідно вимог нормативно-технічної документації із зварювання. |

| Трудові дії | В 3.1 | Виконання трудових дій складових А3, Б3 трудових функцій А і Б. |
| --- | --- | --- |
|  | В 3.2 | Складання під зварювання з’єднань труб, трубних відводів, просторових вузлів і конструкцій із профільних елементів та виконання прихваток із застосуванням складально-зварювальних обладнання і спеціальних пристроїв. |
|  | В 3.3 | Зварювання кутовими і стиковими швами трубних з’єднань, трубних відводів та просторових вузлів і із профільних елементів згідно з вимогами технологічних інструкцій із зварювання (ТІЗ). |
|  | В 3.4 | Дугове наплавлення із спеціальними властивостями (зносостійкість, зміцнення, корозійна стійкість та ін.) поверхонь різних форм. |
|  | В 3.5 | Зовнішній огляд і контроль з використанням вимірювальних інструментів (шаблонів) з’єднань труб і профільних елементів, ідентифікація та оцінка поверхневих дефектів. |
|  | В 3.6 | Ремонтне зварювання дефектних ділянок трубних з’єднань, просторових вузлів і конструкцій із профільних елементів. |

| Професійні уміння та знання |
| --- |
| Повинен уміти | Володіти професійними уміннями складової А3 трудової функції А та складової Б3 трудової функції Б. |
|  | Застосовувати допоміжне обладнання і спеціальні пристрої для зварювання трубних з’єднань просторових вузлів і конструкцій. |
|  | Використовувати вимірювальні інструменти для контролю складання під зварювання з’єднань труб та трубних відводів. |
|  | Володіти технікою ручного дугового зварювання неплавким електродом в інертних газах трубних з’єднань, трубних відводів та просторових вузлів і конструкцій згідно вимог ТІЗ. |
|  | Володіти технікою ручного дугового наплавлення неплавким електродом в інертних газах поверхонь різних форм. |
|  | Виконувати візуальний огляд та контроль зварних з’єднань труб, трубних відводів і конструкцій. Ідентифікувати та оцінювати поверхневі дефекти. |
|  | Володіти технікою ремонтного ручного дугового зварювання не плавким електродом в інертних газах трубних з’єднань, трубних відводів та просторових вузлів і конструкцій. |
| Повинен знати | Мати в повному обсязі знання, що визначені складовими А3 трудової функції А та Б3 трудової функції Б. |
|  | Особливості металургійних процесів при зварюванні плавленням. |
|  | Проблеми зварювання різних металів і сплавів та методи визначення їх зварюваності. |
|  | Стандарти та норми, що регламентують виконання зварних з’єднань труб, просторових вузлів та конструкцій із різних профільних та трубчатих елементів. |
|  | Типи трубних з’єднань, способи підготовки кромок та складання з’єднань труб і просторових вузлів із трубчатих елементів і різних профілів. |
|  | Особливості техніки та технології зварювання трубних з’єднань, трубних відводів, просторових конструкцій із різних профілів і трубних елементів в усіх просторових положеннях зварного шва. |
|  | Характеристики та методи візуального контролю трубних з’єднань. |
|  | Основні причини руйнування зварних конструкцій та роль зварника в системі забезпечення якості зварювання. |
|  | Правила охорони праці при виконанні робіт із зварювання трубних з’єднань, просторових конструкцій, наплавленні та термічному різанні. |
| Сфери використання | Процеси зварювання і різання відповідно з ДСТУ ISO 4063. |
|  | 141 – дугове зварювання вольфрамовим електродом в інертному газі з суцільним присадковим матеріалом (дріт або пруток). |
|  | 142 – дугове зварювання вольфрамовим електродом в інертному газі без присадного матеріалу. |
|  | 143 – дугове зварювання вольфрамовим електродом з порошковим присадковим матеріалом (дріт або пруток) в інертному газі. |
|  | 145 – ручне дугове зварювання вольфрамовим електродом з суцільним присадковим матеріалом (дріт або пруток) в інертному газі з добавленням відновлювального газу. |
|  | 146 – ручне дугове зварювання вольфрамовим електродом з порошковим присадковим матеріалом (дріт або пруток) в інертному газі з добавленням відновлювального газу. |
|  | 147 – дугове зварювання неплавким вольфрамовим електродом в активному газі. |
|  | 81 – кисневе різання |
|  | 83 – плазмове різання |

|  | Види робіт. |
| --- | --- |
|  | Виконанні прихваток ручним дуговим зварюванням неплавким електродом в інертних газах при складанні під зварювання з’єднань труб, трубних відводів, просторових вузлів і конструкцій із профільних елементів в усіх просторових положеннях. |
|  | Ручне дугове зварюванням неплавким електродом в інертних газах з’єднань труб, трубних відводів, фасонних деталей з трубами, які працюють під тиском, просторових вузлів і конструкцій із профільних елементів які експлуатуються під статичним і динамічним навантаженням із конструкційних сталей, кольорових металів і сплавів відповідно до технологічних параметрів визначених при кваліфікаційних випробуваннях зварника згідно з діючими нормативними документами. |
|  | Ручне дугове наплавлення неплавким електродом в інертних газах із спеціальними властивостями поверхонь різних форм. |
|  | Термічне різання металів і сплавів. |

5.4.4. Складова B4.

| Шифр | Назва трудової функції та її складової |
| --- | --- |
| B | Зварювання кутовими і стиковими швами з’єднань труб, фасонних деталей з трубами, трубних відводів, просторових вузлів і конструкцій відповідно до вимог технологічних інструкцій із зварювання; відновлювальне наплавлення та наплавлення із спеціальними властивостями поверхонь різних форм; термічне різання металів і сплавів. |
| B4 | Газове зварювання. |

| Професія | ЗВАРНИК |
| --- | --- |
| Спеціалізація | Газозварник |
| Кваліфікаційний рівень | 4 |
| Професійні назви робіт згідно ДК 003:2010 | 7212 Газозварник (6-8 розряд); 7212 Електрогазозварник (6 розряд); 7212 Електрогазозварник судовий (6 розряд); 7212 Електрогазозварник врізальник (6 розряд); 7219 Зварник (III рівень кваліфікації). |
| Вимоги до професійної підготовки та стану практичної роботи. | Професійне навчання, перепідготовка відповідного напрямку за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник». Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією «Зварник» 3 кваліфікаційного рівня – не менше 6 місяців. |
| Умови допуску до роботи. | Вік 18 років і старше. Проходження обов’язкових медичних оглядів в установленому законодавством України порядку. Навчання та перевірка знань з охорони праці та промислової безпеки в установленому законодавством України порядку. Проходження атестаційних (кваліфікаційних) випробувань згідно вимог нормативно-технічної документації із зварювання. |

| Трудові дії | В 3.1 | Виконання трудових дій складової А4, Б4 трудових функцій А і Б. |
| --- | --- | --- |
|  | В 3.2 | Складання під зварювання з’єднань труб, трубних відводів, просторових вузлів і конструкцій із профільних елементів та виконання прихваток із застосуванням складально-зварювальних обладнання і спеціальних пристроїв. |

|  | В 3.3 | Зварювання кутовими і стиковими швами трубних з’єднань, трубних відводів та просторових вузлів і із профільних елементів згідно з вимогам технологічних інструкцій із зварювання (ТІЗ). |
| --- | --- | --- |
|  | В 3.4 | Наплавлення із спеціальними властивостями (зносостійкість, зміцнення, корозійна стійкість та ін.) поверхонь різних форм. |
|  | В 3.5 | Зовнішній огляд і контроль з використанням вимірювальних інструментів (шаблонів) з’єднань труб і профільних елементів, ідентифікація та оцінка поверхневих дефектів. |
|  | В 3.6 | Ремонтне зварювання дефектних ділянок трубних з’єднань, просторових вузлів і конструкцій із профільних елементів. |

| Професійні уміння та знання |
| --- |
| Повинен уміти | Володіти професійними уміннями складової А4 трудової функції А та складової Б4 трудової функції Б. |
|  | Застосовувати допоміжне обладнання і спеціальні пристрої для газового зварювання трубних з’єднань просторових вузлів і конструкцій. |
|  | Використовувати вимірювальні інструменти для контролю складання під зварювання з’єднань труб та трубних відводів. |
|  | Володіти технікою газового зварювання трубних з’єднань, трубних відводів та просторових вузлів і конструкцій згідно вимог ТІЗ. |
|  | Володіти технікою газового зварювання поверхонь різних форм. |
|  | Виконувати візуальний огляд та контроль зварних з’єднань труб, трубних відводів і конструкцій. Ідентифікувати та оцінювати поверхневі дефекти. |
|  | Володіти технікою ремонтного газового зварювання трубних з’єднань, трубних відводів та просторових вузлів і конструкцій. |
| Повинен знати | Мати в повному обсязі знання, що визначені складовими А4 трудової функції А та Б4 трудової функції Б. |
|  | Особливості металургійних процесів при зварюванні плавленням. |
|  | Проблеми зварювання різних металів і сплавів та методи визначення їх зварюваності. |
|  | Стандарти та норми, що регламентують виконання зварних з’єднань труб, просторових вузлів та конструкцій із різних профільних та трубчатих елементів. |
|  | Типи трубних з’єднань, способи підготовки кромок та складання з’єднань труб і просторових вузлів із трубчатих елементів і різних профілів. |
|  | Особливості техніки та технології газового зварювання трубних з’єднань, трубних відводів, просторових конструкцій із різних профілів і трубних елементів в усіх просторових положеннях зварного шва. |
|  | Характеристики та методи візуального контролю трубних з’єднань. |
|  | Основні причини руйнування зварних конструкцій та роль зварника в системі забезпечення якості зварювання. |
|  | Правила охорони праці при виконанні робіт із зварювання трубних з’єднань, просторових конструкцій, наплавленні та термічному різанні. |
| Сфери використання | Процеси зварювання і різання відповідно з ДСТУ ISO 4063. |
|  | 311 – ацетиленокисневе зварювання. |
|  | 312 – пропанокисневе зварювання. |
|  | 313 – воднево-кисневе зварювання. |
|  | 81 – різання кисневе. |

|  | Види робіт. |
| --- | --- |
|  | Виконання прихваток газовим зварюванням при складанні під зварювання з’єднань труб, трубних відводів, просторових вузлів і конструкцій із профільних елементів в усіх просторових положеннях. |

|  | Газове зварювання з’єднань труб, трубних відводів, фасонних деталей з трубами, які працюють під тиском, просторових вузлів і конструкцій із профільних елементів які експлуатуються під статичним і динамічним навантаженням із конструкційних сталей, кольорових металів і сплавів відповідно до технологічних параметрів визначених при кваліфікаційних випробуваннях зварника згідно з діючими нормативними документами. |
| --- | --- |
|  | Газополуменеве наплавлення із спеціальними властивостями поверхонь різних форм. |
|  | Термічне різання металів і сплавів. |

6. Кваліфікаційна атестація.

6.1. Базується на положеннях діючих нормативних документів, що визначають порядок підтвердження результатів професійного навчання осіб за робітничими професіями.

6.2. Включає в себе підтвердження відповідності наявного рівня професійних знань і умінь вимогам даного стандарту окремо по кожній складовій трудової функції (спеціалізації) та кваліфікаційному рівню.

6.3 Проводиться згідно вимог державного стандарту професійно-технічної освіти за професією «Зварник» (ДСПТО 7219:2011) та регламентацій стандартів з кваліфікаційних випробувань 
ДСТУ ISO 9606-1; ДСТУ ISO 9606-2; ДСТУ ISO 9606-3; ДСТУ ISO 9606-4; ДСТУ ISO 9606-5.