ПРОЕКТ

Професійний стандарт України

Професія: ЗВАРНИК

ПС 7212:2020

Київ 2020

ЗМІСТ

C.

Вступ	 	 3

1. Дані щодо розроблення та затвердження професійного стандарту 	 4

2. Сфера застосування .	 4

3. Нормативні посилання .	 4

4. Терміни та визначення понять 	 5

5. Основні параметри професії	 6

6. Перелік трудових функцій	 7

7. Опис трудових функцій	 7

ВСТУП

Стандарт розроблено у відповідності з Національною рамкою кваліфікацій (НРК) та національними класифікаторами України:

- Класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД) ДК 009:2010;

- Класифікатор професій (КП) ДК 003:2010.

Стандарт визначає сферу професійної діяльності зварника яка пов’язана з виконанням зварювальних робіт при виготовленні, монтажі, реконструкції і ремонті конструкцій, обладнання, вузлів, трубопроводів та їх деталей із конструкційних металів та сплавів.

Метою стандарту є реалізація положень Національної рамки кваліфікацій у визначенні завдань та функцій, що їх має виконувати зварник відповідного кваліфікаційного рівня на робочому місці та формування вимог до рівня професійних знань і умінь необхідних для досягнення визначених результатів професійної діяльності

Стандарт встановлює основні положення якими мають керуватись роботодавці при визначенні функціональних завдань і обов’язків зварників в посадових інструкціях та розробники Державних стандартів професійної освіти в галузі зварювання.

1. Дані щодо розроблення та затвердження професійного стандарту:

1.1 Розробник професійного стандарту:

Галузева рада професійних кваліфікацій із зварювання Громадської організації «Товариство зварників України».

1.2 Суб’єкт перевірки професійного стандарту:

Науково-технічний комплекс «Інститут Електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України»

1.3 Дата затвердження професійного стандарту:  -------

1.4 Дата внесення професійного стандарту до Реєстру професійних стандартів: ------

1.5 Рекомендована дата наступного перегляду професійного стандарту:  _____ .

2. Сфера застосування.

Цей стандарт регламентує вимоги до професійної компетентності зварників ручного та механізованого зварювання плавленням металів та їх сплавів з урахуванням спеціалізації та технологічної складності робіт.

Положення стандарту є обов’язковими при визначенні завдань та обов’язків зварників підприємств, установ і організацій України незалежно від їх підпорядкування і форм власності в таких галузях економіки згідно КВЕД ДК 009:2010

| Код | Назва |
| --- | --- |
| 24 | Металургійне виробництво |
| 25 | Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування |
| 28 | Виробництво машин і устаткування, н. в. і. у. |
| 29 | Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів |
| 42 | Будівництво споруд |
| 43 | Спеціалізовані будівельні роботи |
| 49 | Наземний і трубопровідний транспорт |

3. Нормативні посилання.

У цьому стандарті зазначені положення з інших стандартів через датовані і недатовані посилання. Перелік таких стандартів наведено нижче, а чинною є остання затверджена редакція (включаючи зміни і доповнення).

| ДСТУ 3761.2-98 | Зварювання та споріднені процеси. Частина 2. Процеси зварювання та паяння. Терміни та визначення. |
| --- | --- |
| ДСТУ 3761.3-98 | Зварювання та споріднені процеси. Частина 3. Зварювання металів: з’єднання та шви, технологія, матеріали та устаткування. Терміни та визначення. |
| ДСТУ ISO 4063:2014 | Зварювання та спорідненні процеси. Перелік і умовні позначення процесів. |
| ДСТУ EN ISO 9606-1: 2016 | Кваліфікаційні випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 1. Сталі. |
| ДСТУ ISO 9606-2: 2008 | Атестаційні випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 2. Алюміній та його сплави. |
| ДСТУ ISO 9606-3: 2005 | Атестаційне випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 3. Мідь та мідні сплави. |
| ДСТУ ISO 9606-4: 2005 | Атестаційне випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 4. Нікель та сплави нікелю. |

| ДСТУ ISO 9606-5: 2005 | Атестаційне випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 5. Титан та сплави титану, цирконій та сплави цирконію. |
| --- | --- |
| ДСТУ ISO 3834-2001 | Вимоги до якості зварювання. Зварювання плавленням металевих матеріалів. |

4. Терміни та визначення понять.

У цьому стандарті використовуються терміни та визначення, що наведені у вказаних в п.2 стандартах, а також такі:

Зварник – кваліфікований робітник, який вручну, або за допомогою механізованого апарату подає електрод (присадку) в зону зварювання, переміщує електродотримач чи зварювальний пальник вздовж кромок, маніпулює ними і формує зварний шов.

Професія - сукупність подібних видів робіт/занять, що передбачає відповідну підготовку та здобуття певних кваліфікацій;

Професійний стандарт - затверджені в установленому порядку вимоги до компетентностей працівників, що слугують основою для формування професійних кваліфікацій;

Вид професійної діяльності - сукупність видів трудової діяльності, що мають спільну інтеграційну основу та передбачають подібний перелік компетентностей (здатностей) для їх виконання;

Вид трудової діяльності - складова частина виду професійної діяльності, сформована цілісним набором трудових функцій та необхідних для їх виконання компетентностей;

Вид роботи – окрема виробнича операція, що характеризується технологічною завершеністю.

Професійна кваліфікація - визнана кваліфікаційним центром, суб’єктом освітньої діяльності, іншим уповноваженим суб’єктом та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей (результатів навчання), що дозволяють виконувати певний вид роботи або здійснювати професійну діяльність;

Рівень кваліфікаційний– обсяг професійних знань і умінь необхідних для виконання відповідної трудової функції або її складової.

Кваліфікаційна атестація – офіційний результат оцінювання і підтвердження уповноваженим органом професійної компетентності згідно вимог Професійного стандарту.

Професійна компетентність - сукупність знань, умінь і навичок, професійно значущих якостей особистості, що забезпечують здатність виконувати на певному рівні трудові функції, визначені відповідним професійним стандартом;

Професійна назва роботи - певні подібні завдання та обов’язки, що виконані, виконуються чи мають бути виконані однією особою. Професійна назва роботи є складовою професії та, як правило, збігається з однією чи декількома трудовими функціями (одиницями професійного стандарту);

Трудова дія - найпростіша трудова операція (робота), яку здійснює працівник для виконання окремої трудової функції;

Трудова функція - складова частина виду трудової діяльності, що являє собою інтегрований (відносно автономний) набір трудових дій, що визначається технологічним процесом та передбачає наявність компетентностей, необхідних для їх виконання;

5. Основні параметри професії.

| Назва професії | ЗВАРНИК |
| --- | --- |
| Професійна кваліфікація | E1 – Зварник ручного дугового зварювання покритими електродами; (позначення за ДСТУ ISO 4063 - 111); E2 - Зварник механізованого дугового зварювання плавким електродом; (позначення за ДСТУ ISO 4063 - 131; 135; 136; 138); E3 - Зварник ручного дугового зварювання неплавким електродом в інертних газах; (позначення за ДСТУ ISO 4063 - 141; 142; 143; 145; 15); Г1 – Зварник газового зварювання; (позначення за ДСТУ ISO 4063 - 311; 312). |
| Рівні кваліфікації | I | II | III |
| Професійна компетентність | Здатність виконувати: зварювання кутовими швами конструкцій із плоских деталей і з’єднань плоских деталей з трубами 1) відповідно до вимог технологічних інструкцій із зварювання; відновлювальне наплавлення плоских деталей; газополуменеве різання; дугове різання і стругання сталей. | Здатність виконувати: зварювання кутовими і стиковими швами конструкцій із плоских деталей і з’єднань плоских деталей з трубами 1), арматурних стрижнів та закладних деталей відповідно до вимог технологічних інструкцій із зварювання; відновлювальне наплавлення плоских і циліндричних деталей, наплавлення із спеціальними властивостями плоских поверхонь; газополуменеве, дугове і плазмове різання металів; дугове стругання сталей. | Здатність виконувати: зварювання кутовими і стиковими швами з’єднань труб, фасонних деталей з трубами, трубних відводів, просторових вузлів і конструкцій відповідно до вимог технологічних інструкцій із зварювання; відновлювальне наплавлення та наплавлення із спеціальними властивостями поверхонь різних форм; газополуменеве, дугове і плазмове різання металів; дугове стругання сталей. |
| Кваліфікаційні рівні за НРК | 3 | 3 | 4 |
| Вид професійної діяльності (згідно КП ДК 003:2010) | Розділ | Клас | Підклас |
|  | 7 | 72 | 7212 |
|  | Кваліфіковані робітники з інструментом | Робітники металургійних та машинобудівних професій | Зварники та газорізальники |
| Професійні назви робіт згідно КП ДК 003:2010 | 7212: Газозварник. |
|  | 7212: Електрогазозварник. |
|  | 7212: Електрозварник ручного зварювання. |
|  | 7212: Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах. |
|  | 7219: Зварник. |
|  | 7219: Електрозварник у металургійному виробництві. |
|  | 7212 Газорізальник. |

| Вимоги до професійної підготовки та стажу практичної роботи | Рівень кваліфікації |
| --- | --- |
|  | I | Професійна освіта за напрямком зварювання (професійне навчання, перепідготовка). Без вимог до стажу роботи. |
|  | II | Професійна освіта за напрямком зварювання (професійне навчання, перепідготовка). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за кваліфікацією «Зварник» I рівня не менше шести місяців. |
|  | III | Професійна освіта за напрямком зварювання (професійне навчання, перепідготовка). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за кваліфікацією «Зварник» II рівня не менше шести місяців. |
| Умови праці | Роботи в шкідливих (особливо шкідливих) і важких (особливо важких) умовах. |
| Засоби захисту | Згідно правил охорони праці під час зварювання металів (НПАОП 28.52-1.31-13) |
| Умови допуску до роботи | Вік 18 років і старше. Проходження обов’язкових медичних оглядів в установленому законодавством України порядку. Навчання та перевірка знань з охорони праці та промислової безпеки в установленому законодавством України порядку. Проходження атестаційних (кваліфікаційних) випробувань згідно вимог нормативно-технічної документації із зварювання. |

1)  Слово „труба” окремо або в словосполученні використовується для позначення „труба”, „магістраль” або „пола секція”.

6. Перелік трудових функцій

| Код трудової функції | Найменування | Спеціалізації |
| --- | --- | --- |
|  |  | E1 | E2 | E3 | Г1 |
| ТФЗ-01 | Підготовка робочого місця. | + | + | + | + |
| ТФЗ-02 | Підготовка та складання елементів/деталей під зварювання. | + | + | + | + |
| ТФЗ-03 | Зварювання. | + | + | + | + |
| ТФЗ-04 | Наплавлення. | + | + | + | -- |
| ТФЗ-05 | Ремонтне зварювання. | + | + | + | + |
| ТФЗ-06 | Термічне різання. | + | -- | -- | + |

7. Опис основних трудових функцій

7.1 Професійна кваліфікація: Е1 – Зварник ручного дугового зварювання покритими 
електродами.

Сфера професійної діяльності

| Процеси зварювання і термічного різання згідно ДСТУ ISO 4063 | 111 – зварювання дугове плавким покритим електродом |
| --- | --- |
|  | 112 – гравітаційне дугове зварювання покритим електродом. |
|  | 82 – дугове різання. |
|  | 87 – дугове стругання. |
| Вид трудової діяльності | Рівні кваліфікації |
|  | I | II | III |
|  | Виконання прихваток ручним дуговим зварюванням покритими електродами при складанні під зварювання кутовими швами елементів конструкцій, деталей і вузлів із конструкційних сталей в усіх просторових положеннях. Ручне дугове зварювання покритими електродами кутовими швами конструкцій із плоских деталей і плоских деталей з трубами які працюють під статичним навантаженням із конструкційних сталей відповідно до технологічних параметрів визначених при кваліфікаційних випробуваннях зварника згідно з діючими нормативними документами. Відновлювальне ручне дугове наплавлення плавкими покритими електродами плоских деталей. Дугове різання і стругання сталей. | Виконання прихваток ручним дуговим зварюванням покритими електродами при складанні під зварювання елементів конструкцій, вузлів і деталей в усіх просторових положеннях. Ручне дугове зварювання покритими електродами стиковими і кутовими швами конструкцій із плоских деталей і плоских деталей з трубами які працюють під статичним і динамічним навантаженням із конструкційних сталей, кольорових металів і сплавів, арматурних стрижнів та закладних деталей відповідно до технологічних параметрів визначених при кваліфікаційних випробуваннях зварника згідно з діючими нормативними документами. Відновлювальне ручне дугове наплавлення покритими електродами плоских та циліндричних деталей та ручне дугове наплавлення покритими електродами із спеціальними властивостями плоских деталей. Дугове різання і стругання сталей; плазмово-дугове різання металів і сплавів. | Виконання прихваток ручним дуговим зварюванням покритими електродами при складанні під зварювання з’єднань труб, трубних відводів, просторових вузлів і конструкцій із профільних елементів в усіх просторових положеннях. Ручне дугове зварювання покритими електродами з’єднань труб, трубних відводів, фасонних деталей з трубами, які працюють під тиском, просторових вузлів і конструкцій із профільних елементів які експлуатуються під статичним і динамічним навантаженням із конструкційних сталей, кольорових металів і сплавів відповідно до технологічних параметрів визначених при кваліфікаційних випробуваннях зварника згідно з діючими нормативними документами. Ручне дугове наплавлення покритими електродами із спеціальними властивостями поверхонь різних форм. Дугове різання і стругання сталей; плазмово-дугове різання металів і сплавів. |
| Професійні назви робіт згідно КП ДК 003:2010 | Розряди робіт |
| 7212 Електрогазозварник 7212 Електрозварник ручного зварювання 7219 Зварник 7219 Зварник в металургійному виробництві | 2-3 розряд 2-3 розряд I рівень кваліфікації 2-3 розряд | 4-5 розряд 4-5 розряд II рівень кваліфікації 4-5 розряд | 6-8 розряд 6 розряд III рівень кваліфікації 6 розряд |

| Трудові функції | Трудові дії / Професійні знання і уміння | Рівень кваліфікації |
| --- | --- | --- |
| Код | Найменування | Код | Найменування | I | II | III |
| ТФЗ-01 | Підготовка робочого місця. | ТФЗ-01-01 | Підготовка робочого місця зварника ручного дугового зварювання покритими електродами з дотриманням вимог нормативних документів з охорони праці та технічної експлуатації обладнання. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-01-02 | Перевірка наявності, придатності засобів індивідуального захисту. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-01-03 | Перевірка роботоздатності зварювального та допоміжного обладнання і пристосувань. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-01-04 | Ознайомлення з технологічною інструкцією із зварювання. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-01-05 | Перевірка технологічних характеристик зварювальних покритих електродів та їх підготовка до використання. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-01-06 | Налаштування обладнання для виконання технологічного процесу зварювання. | + | + | + |
|  |  | Знання необхідні для виконання трудової функції |
|  |  | Повинен знати: | Основи електротехніки (електричний струм, електромагнетизм, одиниці вимірювання електричних величин) | + | + | + |
|  |  |  | Основні технологічні процеси зварювання плавленням. | + | + | + |
|  |  |  | Основні параметри та властивості електричної зварювальної дуги. | + | + | + |
|  |  |  | Природу виникнення напружень та деформацій при зварюванні та способи їх попередження. | -- | + | + |
|  |  |  | Властивості, характеристики і маркування зварювальних матеріалів. | + | + | + |
|  |  |  | Будову, принцип дії та регулювання параметрів джерел живлення зварювальної дуги, складально-зварювального устаткування і пристроїв. | + | + | + |
|  |  |  | Основні стандарти та норми, що регламентують виконання зварних з’єднань плоских деталей і плоских деталей з трубами кутовими швами. | + | + | + |
|  |  |  | Основні стандарти та норми, що регламентують виконання зварних з’єднань плоских деталей і плоских деталей з трубами кутовими та стиковими швами. | -- | + | + |
|  |  |  | Основні стандарти та норми, що регламентують виконання зварних з’єднань труб, просторових вузлів та конструкцій з різних профільних та трубчатих елементів. | -- | -- | + |
|  |  |  | Терміни та визначення, що використовуються в технологічних інструкціях із зварювання. | + | + | + |

|  |  |  | Правила охорони праці під час зварювання металів | + | + | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Уміння та навички, необхідні для виконання трудової функції |
|  |  | Повинен уміти: | Підготовляти робоче місце зварника ручного дугового зварювання покритими електродами з дотриманням правил охорони праці. | + | + | + |
|  |  |  | Дотримуватись вимог НД щодо технічної експлуатації обладнання і пристроїв при виконанні зварювальних робіт. | + | + | + |
|  |  |  | Провіряти справність джерел живлення зварювальної дуги і допоміжного обладнання. | + | + | + |
|  |  |  | Визначати характеристики покритих електродів за їх умовним позначенням. | + | + | + |
|  |  |  | Користуватись виробничо-технологічною документацією та технологічними інструкціями із зварювання, що регламентують виконання зварювальних робіт. | + | + | + |
| ТФЗ-02 | Підготовка та складання елементів/деталей під зварювання. | ТФЗ-02-01 | Контроль підготовки елементів конструкцій і деталей під зварювання. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-02-02 | Складання таврових, кутових і напускних з’єднань із плоских деталей і плоских деталей з трубами під зварювання кутовими швами. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-02-03 | Складання таврових і стикових з’єднань із плоских деталей і плоских деталей з трубами під зварювання стиковими швами. | -- | + | + |
|  |  | ТФЗ-02-04 | Складання з’єднань труб, трубних відводів, фасонних деталей з трубами, просторових вузлів і конструкцій із профільних елементів під зварювання стиковими швами. | -- | -- | + |
|  |  | ТФЗ-02-05 | Контроль складених під зварювання елементів конструкцій і деталей на відповідність вимогам технологічних інструкцій із зварювання з використанням вимірювальних інструментів і шаблонів. | + | + | + |
|  |  | Знання необхідні для виконання трудової функції |
|  |  | Повинен знати: | Основи матеріалознавства (характеристики, структури та механічні властивості металів і системи їх маркування). | + | + | + |
|  |  |  | Основні стандарти та норми, що регламентують виконання складання елементів конструкцій і деталей під зварювання. | + | + | + |
|  |  |  | Типи зварних з’єднань. | + | + | + |
|  |  |  | Вимоги до підготовки кромок деталей під зварювання кутовими швами. | + | + | + |
|  |  |  | Вимоги до підготовки кромок деталей під зварювання стиковими швами. | -- | + | + |
|  |  |  | Основи візуально-вимірювального контролю при складанні деталей під зварювання. | + | + | + |

|  |  | Уміння та навички, необхідні для виконання трудової функції |
| --- | --- | --- |
|  |  | Повинен уміти: | Користуватись нормативною документацією, що регламентує умови складання елементів конструкції і деталей під зварювання. | + | + | + |
|  |  |  | Застосовувати пристосування для складання елементів конструкції і деталей під зварювання. | + | + | + |
|  |  |  | Виконувати прихвачування деталей ручним дуговим зварюванням покритими електродами. | + | + | + |
|  |  |  | Користуватись ручним, механізованим інструментом для зачищення кромок деталей під зварювання. | + | + | + |
|  |  |  | Використовувати вимірювальні інструменти (шаблони) для контролю параметрів складання деталей під зварювання кутовими швами. | + | + | + |
|  |  |  | Використовувати вимірювальні інструменти (шаблони) для контролю параметрів складання деталей під зварювання стиковими швами. | -- | + | + |
| ТФЗ-03 | Зварювання | ТФЗ-03-01 | Ознайомлення з технологічною інструкцією із зварювання елементів конструкції і деталей. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-03-02 | Зварювання кутовими швами конструкцій із плоских деталей і плоских деталей з трубами згідно з регламентаціями технологічних інструкцій із зварювання. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-03-03 | Зварювання стиковими швами конструкцій із плоских деталей і плоских деталей з трубами згідно з регламентаціями технологічних інструкцій із зварювання. | -- | + | + |
|  |  | ТФЗ-03-04 | Зварювання трубних з’єднань, трубних відводів, фасонних деталей з трубами, просторових вузлів і конструкцій згідно з регламентаціями технологічних інструкцій із зварювання. | -- | -- | + |
|  |  | ТФЗ-03-05 | Візуально-вимірювальний контроль виконаних зварних швів на відповідність вимогам технологічних інструкцій із зварювання з використанням вимірювальних інструментів і шаблонів, ідентифікація та оцінка поверхневих дефектів. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-03-06 | Зачищення зварних швів та усунення поверхневих дефектів з використанням ручного та механізованого інструменту. | + | + | + |
|  |  | Знання необхідні для виконання трудової функції |
|  |  | Повинен знати: | Типи зварних з’єднань і параметри кутових швів. | + | + | + |
|  |  |  | Типи зварних з’єднань і параметри стикових швів. | -- | + | + |
|  |  |  | Особливості техніки та технології виконання кутових швів при ручному дуговому зварюванні покритими електродами з’єднань із плоских деталей і плоских деталей з трубами в різних положеннях зварного шва. | + | + | + |
|  |  |  | Особливості техніки та технології виконання стикових швів при ручному дуговому зварюванні покритими електродами з’єднань із плоских деталей і плоских деталей з трубами в різних положеннях зварного шва. | -- | + | + |
|  |  |  | Особливості техніки і технології ручного дугового зварювання покритими електродами з’єднань труб, фасонних деталей з трубами, трубних відводів, просторових вузлів конструкцій в усіх просторових положеннях зварного шва. | -- | -- | + |
|  |  |  | Основи візуально-вимірювального контролю зварних з’єднань і швів, ідентифікації і оцінки поверхневих дефектів. | + | + | + |
|  |  | Уміння та навички, необхідні для виконання трудової функції |
|  |  | Повинен уміти: | Користуватись технологічними інструкціями із зварювання. | + | + | + |
|  |  |  | Володіти технікою ручного дугового зварювання покритими електродами кутовими швами конструкцій із плоских деталей і плоских деталей з трубами в усіх просторових положеннях зварного шва. | + | + | + |
|  |  |  | Володіти технікою ручного дугового зварювання покритими електродами стиковими швами конструкцій із плоских деталей і плоских деталей з трубами в усіх просторових положеннях зварного шва | -- | + | + |
|  |  |  | Володіти технікою ручного дугового зварювання покритими електродами кутовими і стиковими швами з’єднань труб, фасонних деталей з трубами, трубних відводів, просторових вузлів і конструкцій у всіх просторових положеннях зварного шва. | -- | -- | + |
|  |  |  | Користуватись ручним і механізованим інструментом для зачистки зварних швів і усунення поверхневих дефектів. | + | + | + |
|  |  |  | Проводити візуальний огляд і вимірювання виконаних зварних з’єднань і швів та ідентифікувати і оцінювати поверхневі дефекти. | + | + | + |
| ТФЗ-04 | Наплавлення | ТФЗ-04-01 | Ознайомлення з технологічною інструкцією із наплавлення. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-04-02 | Відновлювальне наплавлення плоских деталей в нижньому положенні. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-04-03 | Відновлювальне наплавлення плоских і циліндричних деталей в усіх просторових положеннях. | - | + | + |
|  |  | ТФЗ-04-04 | Наплавлення із спеціальними властивостями поверхонь різних форм. | - | - | + |

|  |  | Знання необхідні для виконання трудової функції |
| --- | --- | --- |
|  |  | Повинен знати: | Основні властивості і призначення присадних матеріалів для наплавлення. | + | + | + |
|  |  |  | Вимоги до підготовки поверхонь деталей під наплавлення. | + | + | + |
|  |  |  | Особливості техніки і технології ручного дугового наплавлення покритими електродами плоских деталей. | + | + | + |
|  |  |  | Особливості техніки та технології ручного дугового наплавлення покритими електродами циліндричних поверхонь. | - | + | + |
|  |  |  | Особливості техніки та технології ручного дугового наплавлення покритими електродами поверхонь різних форм із спеціальними властивостями. | - | - | + |
|  |  |  | Основи візуально-вимірювального контролю наплавлених поверхонь. | + | + | + |
|  |  | Уміння та навички, необхідні для виконання трудової функції |
|  |  | Повинен уміти: | Користуватись технологічними інструкціями із наплавлення. | + | + | + |
|  |  |  | Володіти технікою ручного дугового наплавлення покритими електродами плоских деталей. | + | + | + |
|  |  |  | Володіти технікою ручного дугового наплавлення покритими електродами циліндричних поверхонь. | - | + | + |
|  |  |  | Володіти технікою ручного дугового наплавлення покритими електродами із спеціальними властивостями поверхонь різних форм. | - | - | + |
|  |  |  | Виконувати візуальний огляд і вимірювання наплавлених поверхонь та оцінювати поверхневі дефекти. | + | + | + |
|  |  |  | Користуватись ручним і механізованим інструментом для зачистки наплавлених поверхонь і усунення поверхневих дефектів. | + | + | + |
| ТФЗ-05 | Ремонтне зварювання | ТФЗ-05-01 | Ознайомлення з технологічною інструкцією на ремонтне зварювання. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-05-02 | Огляд місць розташування, розмірів і форми дефектів та пошкоджень. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-05-03 | Розробка дефектів і пошкоджень під ремонтне зварювання. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-05-04 | Ремонтне зварювання розроблених дефектів і пошкоджень згідно з регламентаціями технологічної інструкції з ремонтного зварювання. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-05-05 | Візульно-вимірювальний контроль виконаних зварних швів на відповідність вимогам технологічної інструкції із ремонтного зварювання. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-05-06 | Зачищення ділянок ремонтного зварювання з використанням ручного і механізованого інструменту. | + | + | + |

|  |  | Знання необхідні для виконання трудової функції |
| --- | --- | --- |
|  |  | Повинен знати: | Основні підготовчі операції з розроблення дефектів і пошкоджень під ремонтне зварювання. | + | + | + |
|  |  |  | Основни техніки та технології ремонтного зварювання. | + | + | + |
|  |  |  | Основи проведення візуально-вимірювального контролю ремонтного зварювання. | + | + | + |
|  |  | Уміння та навички, необхідні для виконання трудової функції |
|  |  | Повинен уміти: | Користуватись технологічною інструкцією із ремонтного зварювання. | + | + | + |
|  |  |  | Користуватись ручним і механізованим інструментом для розроблення дефектів і пошкоджень під час ремонтного зварювання. | + | + | + |
|  |  |  | Володіти технікою ремонтного зварювання. | + | + | + |
|  |  |  | Застосовувати ручний і механізований інструменти для зачистки зварних швів. | + | + | + |
|  |  |  | Проводити візуальний огляд і вимірювання виконаного ремонтного зварювання. | + | + | + |
| ТФЗ-06 | Термічне різання | ТФЗ-06-01 | Підготовка робочого місця для ручного дугового різання металів з дотриманням вимог охорони праці. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-06-02 | Підготовка робочого місця для ручного плазмово-дугового різання металів і сплавів з дотриманням вимог нормативних документів з охорони праці. | - | + | + |
|  |  | ТФЗ-06-03 | Налаштування обладнання для ручного дугового різання сталей. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-06-04 | Налаштування обладнання для ручного плазмово-дугового різання металів. | - | + | + |
|  |  | ТФЗ-06-05 | Ручне дугове різання деталей і елементів конструкцій із сталей. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-06-06 | Ручне плазмово-дугове різання деталей і елементів конструкцій із сталей, кольорових металів і сплавів. | - | + | + |
|  |  | ТФЗ-06-07 | Ручне дугове стругання сталей. | + | + | + |
|  |  | Знання необхідні для виконання трудової функції |
|  |  | Повинен знати: | Склад обладнання для дугового різання сталей. | + | + | + |
|  |  |  | Особливості техніки та технології дугового різання сталей. | + | + | + |
|  |  |  | Особливості плазмово-дугового різання металів. | - | + | + |
|  |  |  | Склад обладнання для плазмово-дугового різання металів. | - | + | + |
|  |  |  | Особливості техніки та технології плазмово-дугового різання металів. | - | + | + |
|  |  |  | Особливості техніки та технології дугового стругання металів. | + | + | + |
|  |  |  | Правила охорони праці при дуговому і плазмово-дуговому різанні та дуговому струганні металів. | + | + | + |
|  |  | Уміння та навички, необхідні для виконання трудової функції |
|  |  | Повинен уміти: | Підготовляти робоче місце для ручного дугового різання сталей з дотриманням правил охорони праці. | + | + | + |
|  |  |  | Володіти технікою ручного дугового різання сталей. | + | + | + |
|  |  |  | Підготовляти робоче місце для ручного плазмово-дугового різання металів. | - | + | + |
|  |  |  | Володіти технікою ручного плазмово-дугового різання металів. | - | + | + |
|  |  |  | Володіти технікою ручного дугового стругання металів. | + | + | + |
|  |  |  | Користуватись допоміжним інструментом та захисними засобами при дуговому і плазмово-дуговому різанні металів, та дуговому струганні сталей. | + | + | + |

7.2 Професійна кваліфікація: Е2 – Зварник механізованого дугового зварювання плавким 
електродом.

Сфера професійної діяльності

| Процеси зварювання і термічного різання згідно ДСТУ ISO 4063 | 114 – дугове зварювання самозахисним порошковим дротом. |
| --- | --- |
|  | 121 – дугове зварювання під флюсом суцільним дротом. |
|  | 125 – дугове зварювання під флюсом порошковим дротом. |
|  | 131 – дугове зварювання суцільним дротом в інертному газі. |
|  | 135 – дугове зварювання суцільним дротом в активному газі. |
|  | 136 – дугове зварювання порошковим дротом з флюсовим наповнювачем в активному газі. |
|  | 138 – дугове зварювання порошковим дротом з металевим наповнювачем в активному газі. |
| Вид трудової діяльності | Рівні кваліфікації |
|  | I | II | III |
|  | Виконання прихваток механізованим дуговим зварюванням плавким електродом при складанні під зварювання кутовими швами елементів конструкцій, деталей і вузлів із конструкційних сталей в усіх просторових положеннях. Механізоване дугове зварювання плавким електродом кутовими швами конструкцій із плоских деталей і плоских деталей з трубами які працюють під статичним навантаженням із конструкційних сталей відповідно до технологічних параметрів визначених при кваліфікаційних випробуваннях зварника згідно з діючими нормативними документами. Відновлювальне механізоване дугове наплавлення плавким електродом плоских деталей. | Виконання прихваток механізованим дуговим зварюванням плавким електродом при складанні під зварювання елементів конструкцій, вузлів і деталей в усіх просторових положеннях. Механізоване дугове зварювання плавким електродом стиковими і кутовими швами конструкцій із плоских деталей і плоских деталей з трубами які працюють під статичним і динамічним навантаженням із конструкційних сталей, кольорових металів і сплавів, арматурних стрижнів та закладних деталей відповідно до технологічних параметрів визначених при кваліфікаційних випробуваннях зварника згідно з діючими нормативними документами. Відновлювальне механізоване дугове наплавлення плавким електродом плоских та циліндричних деталей. | Виконання прихваток механізованим дуговим зварюванням плавким електродом при складанні під зварювання з’єднань труб, трубних відводів, просторових вузлів і конструкцій із профільних елементів в усіх просторових положеннях. Механізоване дугове зварювання плавким електродом з’єднань труб, трубних відводів, фасонних деталей з трубами, які працюють під тиском, просторових вузлів і конструкцій із профільних елементів які експлуатуються під статичним і динамічним навантаженням із конструкційних сталей, кольорових металів і сплавів відповідно до технологічних параметрів визначених при кваліфікаційних випробуваннях зварника згідно з діючими нормативними документами. Механізоване дугове наплавлення плавким електродом поверхонь різних форм із спеціальними властивостями. |
| Професійні назви робіт згідно КП ДК 003:2010 | Розряди робіт |
| 7212 Електрогазозварник 7212 Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 7219 Зварник | 2-3 розряд 2-3 розряд I рівень кваліфікації | 4-5 розряд 4-5 розряд II рівень кваліфікації | 6-8 розряд 6 розряд III рівень кваліфікації |

| Трудові функції | Трудові дії / Професійні знання і уміння | Рівень кваліфікації |
| --- | --- | --- |
| Код | Найменування | Код | Найменування | I | II | III |
| ТФЗ-01 | Підготовка робочого місця. | ТФЗ-01-01 | Підготовка робочого місця зварника механізованого дугового зварювання плавким електродом з дотриманням вимог нормативних документів з охорони праці та технічної експлуатації обладнання. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-01-02 | Перевірка наявності, придатності засобів індивідуального захисту. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-01-03 | Перевірка роботоздатності зварювального, газового та допоміжного обладнання і пристосувань. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-01-04 | Ознайомлення з технологічною інструкцією із зварювання. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-01-05 | Перевірка технологічних характеристик зварювальних дротів і захисних газів та їх підготовка до використання. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-01-06 | Налаштування зварювального та газового обладнання для виконання технологічного процесу зварювання. | + | + | + |
|  |  | Знання необхідні для виконання трудової функції |
|  |  | Повинен знати: | Основи електротехніки (електричний струм, електромагнетизм, одиниці вимірювання електричних величин) | + | + | + |

|  |  |  | Основні технологічні процеси зварювання плавленням. | + | + | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Основні параметри та властивості електричної зварювальної дуги. | + | + | + |
|  |  |  | Природу виникнення напружень та деформацій при зварюванні та способи їх попередження. | -- | + | + |
|  |  |  | Властивості, характеристики і маркування зварювальних матеріалів. | + | + | + |
|  |  |  | Будову, принцип дії та регулювання параметрів зварювального обладнання для механізованого дугового зварювання плавким електродом, газової апаратури, джерел живлення зварювальної дуги, складально-зварювального устаткування і пристроїв. | + | + | + |
|  |  |  | Основні стандарти та норми, що регламентують виконання зварних з’єднань плоских деталей і плоских деталей з трубами кутовими швами. | + | + | + |
|  |  |  | Основні стандарти та норми, що регламентують виконання зварних з’єднань плоских деталей і плоских деталей з трубами кутовими та стиковими швами. | -- | + | + |
|  |  |  | Основні стандарти та норми, що регламентують виконання зварних з’єднань труб, просторових вузлів та конструкцій з різних профільних та трубчатих елементів. | -- | -- | + |
|  |  |  | Терміни та визначення, що використовуються в технологічних інструкціях із зварювання. | + | + | + |
|  |  |  | Правила охорони праці під час зварювання металів | + | + | + |
|  |  | Уміння та навички, необхідні для виконання трудової функції |
|  |  | Повинен уміти: | Підготовляти робоче місце зварника механізованого дугового зварювання плавким електродом з дотриманням правил охорони праці. | + | + | + |
|  |  |  | Дотримуватись вимог НД щодо технічної експлуатації обладнання і пристроїв при виконанні зварювальних робіт. | + | + | + |
|  |  |  | Провіряти справність зварювального газового і допоміжного обладнання. | + | + | + |
|  |  |  | Визначати характеристики зварювальних дротів і захисних газів за їх умовним позначенням. | + | + | + |
|  |  |  | Користуватись виробничо-технологічною документацією та технологічними інструкціями із зварювання, що регламентують виконання зварювальних робіт. | + | + | + |
| ТФЗ-02 | Підготовка та складання елементів/деталей під зварювання. | ТФЗ-02-01 | Контроль підготовки елементів конструкцій і деталей під зварювання. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-02-02 | Складання таврових, кутових і напускних з’єднань із плоских деталей і плоских деталей з трубами під зварювання кутовими швами. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-02-03 | Складання таврових і стикових з’єднань із плоских деталей і плоских деталей з трубами під зварювання стиковими швами. | -- | + | + |
|  |  | ТФЗ-02-04 | Складання з’єднань труб, трубних відводів, фасонних деталей з трубами, просторових вузлів і конструкцій із профільних елементів під зварювання стиковими швами. | -- | -- | + |
|  |  | ТФЗ-02-05 | Контроль складених під зварювання елементів конструкцій і деталей на відповідність вимогам технологічних інструкцій із зварювання з використанням вимірювальних інструментів і шаблонів. | + | + | + |
|  |  | Знання необхідні для виконання трудової функції |
|  |  | Повинен знати: | Основи матеріалознавства (характеристики, структури та механічні властивості металів і системи їх маркування). | + | + | + |
|  |  |  | Основні стандарти та норми, що регламентують виконання складання елементів конструкцій і деталей під зварювання. | + | + | + |
|  |  |  | Типи зварних з’єднань. | + | + | + |
|  |  |  | Вимоги до підготовки кромок деталей під зварювання кутовими швами. | + | + | + |
|  |  |  | Вимоги до підготовки кромок деталей під зварювання стиковими швами. | -- | + | + |
|  |  |  | Основи візуально-вимірювального контролю при складанні деталей під зварювання. | + | + | + |
|  |  | Уміння та навички, необхідні для виконання трудової функції |
|  |  | Повинен уміти: | Користуватись нормативною документацією, що регламентує умови складання елементів конструкції і деталей під зварювання. | + | + | + |
|  |  |  | Застосовувати пристосування для складання елементів конструкції і деталей під зварювання. | + | + | + |
|  |  |  | Виконувати прихвачування деталей механызованим дуговим зварюванням плавким електродом. | + | + | + |
|  |  |  | Користуватись ручним, механізованим інструментом для зачищення кромок деталей під зварювання. | + | + | + |
|  |  |  | Використовувати вимірювальні інструменти (шаблони) для контролю параметрів складання деталей під зварювання кутовими швами. | + | + | + |
|  |  |  | Використовувати вимірювальні інструменти (шаблони) для контролю параметрів складання деталей під зварювання стиковими швами. | -- | + | + |
| ТФЗ-03 | Зварювання | ТФЗ-03-01 | Ознайомлення з технологічною інструкцією із зварювання елементів конструкції і деталей. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-03-02 | Зварювання кутовими швами конструкцій із плоских деталей і плоских деталей з трубами згідно з регламентаціями технологічних інструкцій із зварювання. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-03-03 | Зварювання стиковими швами конструкцій із плоских деталей і плоских деталей з трубами згідно з регламентаціями технологічних інструкцій із зварювання. | -- | + | + |
|  |  | ТФЗ-03-04 | Зварювання трубних з’єднань, трубних відводів, фасонних деталей з трубами, просторових вузлів і конструкцій згідно з регламентаціями технологічних інструкцій із зварювання. | -- | -- | + |
|  |  | ТФЗ-03-05 | Візуально-вимірювальний контроль виконаних зварних швів на відповідність вимогам технологічних інструкцій із зварювання з використанням вимірювальних інструментів і шаблонів, ідентифікація та оцінка поверхневих дефектів. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-03-06 | Зачищення зварних швів та усунення поверхневих дефектів з використанням ручного та механізованого інструменту. | + | + | + |
|  |  | Знання необхідні для виконання трудової функції |
|  |  | Повинен знати: | Типи зварних з’єднань і параметри кутових швів. | + | + | + |
|  |  |  | Типи зварних з’єднань і параметри стикових швів. | -- | + | + |
|  |  |  | Особливості техніки та технології виконання кутових швів при механізованому дуговому зварюванні плавким електродом з’єднань із плоских деталей і плоских деталей з трубами в різних положеннях зварного шва. | + | + | + |
|  |  |  | Особливості техніки та технології виконання стикових швів при механізованому дуговому зварюванні плавким електродом з’єднань із плоских деталей і плоских деталей з трубами в різних положеннях зварного шва. | -- | + | + |
|  |  |  | Особливості техніки і технології при механізованому дуговому зварюванні плавким електродом з’єднань труб, фасонних деталей з трубами, трубних відводів, просторових вузлів конструкцій в усіх просторових положеннях зварного шва. | -- | -- | + |
|  |  |  | Основи візуально-вимірювального контролю зварних з’єднань і швів, ідентифікації і оцінки поверхневих дефектів. | + | + | + |
|  |  | Уміння та навички, необхідні для виконання трудової функції |
|  |  | Повинен уміти: | Користуватись технологічними інструкціями із зварювання. | + | + | + |

|  |  |  | Володіти технікою механізованого дугового зварювання плавким електродом кутовими швами конструкцій із плоских деталей і плоских деталей з трубами в усіх просторових положеннях зварного шва. | + | + | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Володіти технікою механізованого дугового зварювання плавким електродом стиковими швами конструкцій із плоских деталей і плоских деталей з трубами в усіх просторових положеннях зварного шва | -- | + | + |
|  |  |  | Володіти технікою механізованого дугового зварювання плавким електродом кутовими і стиковими швами з’єднань труб, фасонних деталей з трубами, трубних відводів, просторових вузлів і конструкцій у всіх просторових положеннях зварного шва. | -- | -- | + |
|  |  |  | Користуватись ручним і механізованим інструментом для зачистки зварних швів і усунення поверхневих дефектів. | + | + | + |
|  |  |  | Проводити візуальний огляд і вимірювання виконаних зварних з’єднань і швів та ідентифікувати і оцінювати поверхневі дефекти. | + | + | + |
| ТФЗ-04 | Наплавлення | ТФЗ-04-01 | Ознайомлення з технологічною інструкцією із наплавлення. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-04-02 | Відновлювальне наплавлення плоских деталей в нижньому положенні. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-04-03 | Відновлювальне наплавлення плоских і циліндричних деталей в усіх просторових положеннях. | - | + | + |
|  |  | ТФЗ-04-04 | Наплавлення із спеціальними властивостями поверхонь різних форм. | - | - | + |
|  |  | Знання необхідні для виконання трудової функції |
|  |  | Повинен знати: | Основні властивості і призначення присадних матеріалів для наплавлення. | + | + | + |
|  |  |  | Вимоги до підготовки поверхонь деталей під наплавлення. | + | + | + |
|  |  |  | Особливості техніки і технології механізованого дугового наплавлення плавким електродом плоских деталей. | + | + | + |
|  |  |  | Особливості техніки та технології механізованого дугового наплавлення плавким електродом циліндричних поверхонь. | - | + | + |
|  |  |  | Особливості техніки та технології механізованого дугового наплавлення плавким електродом поверхонь різних форм із спеціальними властивостями. | - | - | + |
|  |  |  | Основи візуально-вимірювального контролю наплавлених поверхонь. | + | + | + |
|  |  | Уміння та навички, необхідні для виконання трудової функції |
|  |  | Повинен уміти: | Користуватись технологічними інструкціями із наплавлення. | + | + | + |

|  |  |  | Володіти технікою механізованого дугового наплавлення плавким електродом плоских деталей. | + | + | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Володіти технікою механізованого дугового наплавлення плавким електродом циліндричних поверхонь. | - | + | + |
|  |  |  | Володіти технікою механізованого дугового наплавлення плавким електродом із спеціальними властивостями поверхонь різних форм. | - | - | + |
|  |  |  | Виконувати візуальний огляд і вимірювання наплавлених поверхонь та оцінювати поверхневі дефекти. | + | + | + |
|  |  |  | Користуватись ручним і механізованим інструментом для зачистки наплавлених поверхонь і усунення поверхневих дефектів. | + | + | + |
| ТФЗ-05 | Ремонтне зварювання | ТФЗ-05-01 | Ознайомлення з технологічною інструкцією на ремонтне зварювання. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-05-02 | Огляд місць розташування, розмірів і форми дефектів та пошкоджень. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-05-03 | Розробка дефектів і пошкоджень під ремонтне зварювання. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-05-04 | Ремонтне зварювання розроблених дефектів і пошкоджень згідно з регламентаціями технологічної інструкції з ремонтного зварювання. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-05-05 | Візульно-вимірювальний контроль виконаних зварних швів на відповідність вимогам технологічної інструкції із ремонтного зварювання. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-05-06 | Зачищення ділянок ремонтного зварювання з використанням ручного і механізованого інструменту. | + | + | + |
|  |  | Знання необхідні для виконання трудової функції |
|  |  | Повинен знати: | Основні підготовчі операції з розроблення дефектів і пошкоджень під ремонтне зварювання. | + | + | + |
|  |  |  | Основни техніки та технології ремонтного зварювання. | + | + | + |
|  |  |  | Основи проведення візуально-вимірювального контролю ремонтного зварювання. | + | + | + |
|  |  | Уміння та навички, необхідні для виконання трудової функції |
|  |  | Повинен уміти: | Користуватись технологічною інструкцією із ремонтного зварювання. | + | + | + |
|  |  |  | Користуватись ручним і механізованим інструментом для розроблення дефектів і пошкоджень під час ремонтного зварювання. | + | + | + |
|  |  |  | Володіти технікою ремонтного зварювання. | + | + | + |
|  |  |  | Застосовувати ручний і механізований інструменти для зачистки зварних швів. | + | + | + |

|  |  |  | Проводити візуальний огляд і вимірювання виконаного ремонтного зварювання. | + | + | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.3 Професійна кваліфікація: Е3 – Зварник ручного дугового зварювання неплавким 
електродом в інертних газах.

Сфера професійної діяльності

| Процеси зварювання і термічного різання згідно ДСТУ ISO 4063 | 141 – дугове зварювання вольфрамовим електродом в інертному газі суцільним присадним матеріалом (дріт/стрижень). |
| --- | --- |
|  | 142 – дугове зварювання вольфрамовим електродом в інертному газі без присадного матеріалу. |
|  | 143 – дугове зварювання вольфрамовим електродом в інертному газі з порошковим присадним матеріалом (дріт/стрижень). |
| Вид трудової діяльності | Рівні кваліфікації |
|  | I | II | III |
|  | Виконання прихваток ручним дуговим зварюванням неплавким електродом в інертних газах при складанні під зварювання кутовими швами елементів конструкцій, деталей і вузлів із конструкційних сталей в усіх просторових положеннях. Ручне дугове зварювання неплавким електродом в інертних газах кутовими швами конструкцій із плоских деталей і плоских деталей з трубами які працюють під статичним навантаженням із конструкційних сталей відповідно до технологічних параметрів визначених при кваліфікаційних випробуваннях зварника згідно з діючими нормативними документами. Відновлювальне ручне дугове наплавлення неплавким електродом в інертних газах плоских деталей. | Виконання прихваток ручним дуговим зварюванням неплавким електродом в інертних газах при складанні під зварювання елементів конструкцій, вузлів і деталей в усіх просторових положеннях. Ручне дугове зварювання неплавким електродом в інертних газах стиковими і кутовими швами конструкцій із плоских деталей і плоских деталей з трубами які працюють під статичним і динамічним навантаженням із конструкційних сталей, кольорових металів і сплавів, арматурних стрижнів та закладних деталей відповідно до технологічних параметрів визначених при кваліфікаційних випробуваннях зварника згідно з діючими нормативними документами. Відновлювальне ручне дугове наплавлення неплавким електродом в інертних газах плоских та циліндричних деталей. | Виконання прихваток ручним дуговим зварюванням неплавким електродом в інертних газах при складанні під зварювання з’єднань труб, трубних відводів, просторових вузлів і конструкцій із профільних елементів в усіх просторових положеннях. Ручне дугове зварювання неплавким електродом в інертних газах з’єднань труб, трубних відводів, фасонних деталей з трубами, які працюють під тиском, просторових вузлів і конструкцій із профільних елементів які експлуатуються під статичним і динамічним навантаженням із конструкційних сталей, кольорових металів і сплавів відповідно до технологічних параметрів визначених при кваліфікаційних випробуваннях зварника згідно з діючими нормативними документами. Ручне дугове наплавлення неплавким електродом в інертних газах поверхонь різних форм із спеціальними властивостями. |
| Професійні назви робіт згідно КП ДК 003:2010 | Розряди робіт |
| 7212 Електрогазозварник 7212 Електрозварник ручного зварювання 7219 Зварник | 2-3 розряд 2-3 розряд I рівень кваліфікації | 4-5 розряд 4-5 розряд II рівень кваліфікації | 6-8 розряд 6 розряд III рівень кваліфікації |

| Трудові функції | Трудові дії / Професійні знання і уміння | Рівень кваліфікації |
| --- | --- | --- |
| Код | Найменування | Код | Найменування | I | II | III |
| ТФЗ-01 | Підготовка робочого місця. | ТФЗ-01-01 | Підготовка робочого місця зварника ручного дугового зварювання неплавким електродом в інертних газах з дотриманням вимог нормативних документів з охорони праці та технічної експлуатації обладнання. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-01-02 | Перевірка наявності, придатності засобів індивідуального захисту. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-01-03 | Перевірка роботоздатності зварювального, газового та допоміжного обладнання і пристосувань. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-01-04 | Ознайомлення з технологічною інструкцією із зварювання. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-01-05 | Перевірка технологічних характеристик присадних матеріалів і захисних газів та їх підготовка до використання. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-01-06 | Налаштування зварювального та газового обладнання для виконання технологічного процесу зварювання. | + | + | + |
|  |  | Знання необхідні для виконання трудової функції |
|  |  | Повинен знати: | Основи електротехніки (електричний струм, електромагнетизм, одиниці вимірювання електричних величин) | + | + | + |
|  |  |  | Основні технологічні процеси зварювання плавленням. | + | + | + |
|  |  |  | Основні параметри та властивості електричної зварювальної дуги. | + | + | + |
|  |  |  | Природу виникнення напружень та деформацій при зварюванні та способи їх попередження. | -- | + | + |
|  |  |  | Властивості, характеристики і маркування зварювальних матеріалів. | + | + | + |
|  |  |  | Будову, принцип дії та регулювання параметрів зварювального обладнання для ручного дугового зварювання в інертних газах, газової апаратури, складально-зварювального устаткування і пристроїв. | + | + | + |
|  |  |  | Основні стандарти та норми, що регламентують виконання зварних з’єднань плоских деталей і плоских деталей з трубами кутовими швами. | + | + | + |
|  |  |  | Основні стандарти та норми, що регламентують виконання зварних з’єднань плоских деталей і плоских деталей з трубами кутовими та стиковими швами. | -- | + | + |
|  |  |  | Основні стандарти та норми, що регламентують виконання зварних з’єднань труб, просторових вузлів та конструкцій з різних профільних та трубчатих елементів. | -- | -- | + |
|  |  |  | Терміни та визначення, що використовуються в технологічних інструкціях із зварювання. | + | + | + |
|  |  |  | Правила охорони праці під час зварювання металів | + | + | + |
|  |  | Уміння та навички, необхідні для виконання трудової функції |
|  |  | Повинен уміти: | Підготовляти робоче місце зварника ручного дугового зварювання неплавким електродом в інертних газах з дотриманням правил охорони праці. | + | + | + |
|  |  |  | Дотримуватись вимог НД щодо технічної експлуатації обладнання і пристроїв при виконанні зварювальних робіт. | + | + | + |
|  |  |  | Провіряти справність зварювального, газового і допоміжного обладнання. | + | + | + |
|  |  |  | Визначати характеристики покритих електродів за їх умовним позначенням. | + | + | + |
|  |  |  | Користуватись виробничо-технологічною документацією та технологічними інструкціями із зварювання, що регламентують виконання зварювальних робіт. | + | + | + |
| ТФЗ-02 | Підготовка та складання елементів/деталей під зварювання. | ТФЗ-02-01 | Контроль підготовки елементів конструкцій і деталей під зварювання. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-02-02 | Складання таврових, кутових і напускних з’єднань із плоских деталей і плоских деталей з трубами під зварювання кутовими швами. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-02-03 | Складання таврових і стикових з’єднань із плоских деталей і плоских деталей з трубами під зварювання стиковими швами. | -- | + | + |
|  |  | ТФЗ-02-04 | Складання з’єднань труб, трубних відводів, фасонних деталей з трубами, просторових вузлів і конструкцій із профільних елементів під зварювання стиковими швами. | -- | -- | + |

|  |  | ТФЗ-02-05 | Контроль складених під зварювання елементів конструкцій і деталей на відповідність вимогам технологічних інструкцій із зварювання з використанням вимірювальних інструментів і шаблонів. | + | + | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Знання необхідні для виконання трудової функції |
|  |  | Повинен знати: | Основи матеріалознавства (характеристики, структури та механічні властивості металів і системи їх маркування). | + | + | + |
|  |  |  | Основні стандарти та норми, що регламентують виконання складання елементів конструкцій і деталей під зварювання. | + | + | + |
|  |  |  | Типи зварних з’єднань. | + | + | + |
|  |  |  | Вимоги до підготовки кромок деталей під зварювання кутовими швами. | + | + | + |
|  |  |  | Вимоги до підготовки кромок деталей під зварювання стиковими швами. | -- | + | + |
|  |  |  | Основи візуально-вимірювального контролю при складанні деталей під зварювання. | + | + | + |
|  |  | Уміння та навички, необхідні для виконання трудової функції |
|  |  | Повинен уміти: | Користуватись нормативною документацією, що регламентує умови складання елементів конструкції і деталей під зварювання. | + | + | + |
|  |  |  | Застосовувати пристосування для складання елементів конструкції і деталей під зварювання. | + | + | + |
|  |  |  | Виконувати прихвачування деталей ручним дуговим зварюванням неплавким електродом в інертних газах. | + | + | + |
|  |  |  | Користуватись ручним, механізованим інструментом для зачищення кромок деталей під зварювання. | + | + | + |
|  |  |  | Використовувати вимірювальні інструменти (шаблони) для контролю параметрів складання деталей під зварювання кутовими швами. | + | + | + |
|  |  |  | Використовувати вимірювальні інструменти (шаблони) для контролю параметрів складання деталей під зварювання стиковими швами. | -- | + | + |
| ТФЗ-03 | Зварювання | ТФЗ-03-01 | Ознайомлення з технологічною інструкцією із зварювання елементів конструкції і деталей. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-03-02 | Зварювання кутовими швами конструкцій із плоских деталей і плоских деталей з трубами згідно з регламентаціями технологічних інструкцій із зварювання. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-03-03 | Зварювання стиковими швами конструкцій із плоских деталей і плоских деталей з трубами згідно з регламентаціями технологічних інструкцій із зварювання. | -- | + | + |

|  |  | ТФЗ-03-04 | Зварювання трубних з’єднань, трубних відводів, фасонних деталей з трубами, просторових вузлів і конструкцій згідно з регламентаціями технологічних інструкцій із зварювання. | -- | -- | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТФЗ-03-05 | Візуально-вимірювальний контроль виконаних зварних швів на відповідність вимогам технологічних інструкцій із зварювання з використанням вимірювальних інструментів і шаблонів, ідентифікація та оцінка поверхневих дефектів. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-03-06 | Зачищення зварних швів та усунення поверхневих дефектів з використанням ручного та механізованого інструменту. | + | + | + |
|  |  | Знання необхідні для виконання трудової функції |
|  |  | Повинен знати: | Типи зварних з’єднань і параметри кутових швів. | + | + | + |
|  |  |  | Типи зварних з’єднань і параметри стикових швів. | -- | + | + |
|  |  |  | Особливості техніки та технології виконання кутових швів при ручному дуговому зварюванні неплавким електродом в інертних газах з’єднань із плоских деталей і плоских деталей з трубами в різних положеннях зварного шва. | + | + | + |
|  |  |  | Особливості техніки та технології виконання стикових швів при ручному дуговому зварюванні неплавким електродом в інертних газах з’єднань із плоских деталей і плоских деталей з трубами в різних положеннях зварного шва. | -- | + | + |
|  |  |  | Особливості техніки і технології ручного дугового зварювання неплавким електродом в інертних газах з’єднань труб, фасонних деталей з трубами, трубних відводів, просторових вузлів конструкцій в усіх просторових положеннях зварного шва. | -- | -- | + |
|  |  |  | Основи візуально-вимірювального контролю зварних з’єднань і швів, ідентифікації і оцінки поверхневих дефектів. | + | + | + |
|  |  | Уміння та навички, необхідні для виконання трудової функції |
|  |  | Повинен уміти: | Користуватись технологічними інструкціями із зварювання. | + | + | + |
|  |  |  | Володіти технікою ручного дугового зварювання неплавким електродом в інертних газах кутовими швами конструкцій із плоских деталей і плоских деталей з трубами в усіх просторових положеннях зварного шва. | + | + | + |
|  |  |  | Володіти технікою ручного дугового зварювання неплавким електродом в інертних газах стиковими швами конструкцій із плоских деталей і плоских деталей з трубами в усіх просторових положеннях зварного шва | -- | + | + |
|  |  |  | Володіти технікою ручного дугового зварювання неплавким електродом в інертних газах кутовими і стиковими швами з’єднань труб, фасонних деталей з трубами, трубних відводів, просторових вузлів і конструкцій у всіх просторових положеннях зварного шва. | -- | -- | + |
|  |  |  | Користуватись ручним і механізованим інструментом для зачистки зварних швів і усунення поверхневих дефектів. | + | + | + |
|  |  |  | Проводити візуальний огляд і вимірювання виконаних зварних з’єднань і швів та ідентифікувати і оцінювати поверхневі дефекти. | + | + | + |
| ТФЗ-04 | Наплавлення | ТФЗ-04-01 | Ознайомлення з технологічною інструкцією із наплавлення. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-04-02 | Відновлювальне наплавлення плоских деталей в нижньому положенні. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-04-03 | Відновлювальне наплавлення плоских і циліндричних деталей в усіх просторових положеннях. | - | + | + |
|  |  | ТФЗ-04-04 | Наплавлення із спеціальними властивостями поверхонь різних форм. | - | - | + |
|  |  | Знання необхідні для виконання трудової функції |
|  |  | Повинен знати: | Основні властивості і призначення присадних матеріалів для наплавлення. | + | + | + |
|  |  |  | Вимоги до підготовки поверхонь деталей під наплавлення. | + | + | + |
|  |  |  | Особливості техніки і технології ручного дугового наплавлення покритими електродами плоских деталей. | + | + | + |
|  |  |  | Особливості техніки та технології ручного дугового наплавлення неплавким електродом в інертних газах циліндричних поверхонь. | - | + | + |
|  |  |  | Особливості техніки та технології ручного дугового наплавлення неплавким електродом в інертних газах поверхонь різних форм із спеціальними властивостями. | - | - | + |
|  |  |  | Основи візуально-вимірювального контролю наплавлених поверхонь. | + | + | + |
|  |  | Уміння та навички, необхідні для виконання трудової функції |
|  |  | Повинен уміти: | Користуватись технологічними інструкціями із наплавлення. | + | + | + |
|  |  |  | Володіти технікою ручного дугового наплавлення неплавким електродом в інертних газах плоских деталей. | + | + | + |
|  |  |  | Володіти технікою ручного дугового наплавлення неплавким електродом в інертних газах циліндричних поверхонь. | - | + | + |
|  |  |  | Володіти технікою ручного дугового наплавлення неплавким електродом в інертних газах поверхонь різних форм із спеціальними властивостями. | - | - | + |

|  |  |  | Виконувати візуальний огляд і вимірювання наплавлених поверхонь та оцінювати поверхневі дефекти. | + | + | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Користуватись ручним і механізованим інструментом для зачистки наплавлених поверхонь і усунення поверхневих дефектів. | + | + | + |
| ТФЗ-05 | Ремонтне зварювання | ТФЗ-05-01 | Ознайомлення з технологічною інструкцією на ремонтне зварювання. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-05-02 | Огляд місць розташування, розмірів і форми дефектів та пошкоджень. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-05-03 | Розробка дефектів і пошкоджень під ремонтне зварювання. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-05-04 | Ремонтне зварювання розроблених дефектів і пошкоджень згідно з регламентаціями технологічної інструкції з ремонтного зварювання. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-05-05 | Візульно-вимірювальний контроль виконаних зварних швів на відповідність вимогам технологічної інструкції із ремонтного зварювання. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-05-06 | Зачищення ділянок ремонтного зварювання з використанням ручного і механізованого інструменту. | + | + | + |
|  |  | Знання необхідні для виконання трудової функції |
|  |  | Повинен знати: | Основні підготовчі операції з розроблення дефектів і пошкоджень під ремонтне зварювання. | + | + | + |
|  |  |  | Основни техніки та технології ремонтного зварювання. | + | + | + |
|  |  |  | Основи проведення візуально-вимірювального контролю ремонтного зварювання. | + | + | + |
|  |  | Уміння та навички, необхідні для виконання трудової функції |
|  |  | Повинен уміти: | Користуватись технологічною інструкцією із ремонтного зварювання. | + | + | + |
|  |  |  | Користуватись ручним і механізованим інструментом для розроблення дефектів і пошкоджень під час ремонтного зварювання. | + | + | + |
|  |  |  | Володіти технікою ремонтного зварювання. | + | + | + |
|  |  |  | Застосовувати ручний і механізований інструменти для зачистки зварних швів. | + | + | + |
|  |  |  | Проводити візуальний огляд і вимірювання виконаного ремонтного зварювання. | + | + | + |

7.4 Професійна кваліфікація: Г1 – Зварник газового зварювання.

Сфера професійної діяльності

| Процеси зварювання і термічного різання згідно ДСТУ ISO 4063 | 311 – ацителено-кисневе зварювання. |
| --- | --- |
|  | 312 – пропан-кисневе зварювання. |
|  | 313 – воднево-кисневе зварювання. |
| Вид трудової діяльності | Рівні кваліфікації |
|  | I | II | III |
|  | Виконання прихваток газовим зварюванням при складанні під зварювання кутовими швами елементів конструкцій, деталей і вузлів із конструкційних сталей в усіх просторових положеннях. Газове зварювання кутовими швами конструкцій із плоских деталей і плоских деталей з трубами які працюють під статичним навантаженням із конструкційних сталей відповідно до технологічних параметрів визначених при кваліфікаційних випробуваннях зварника згідно з діючими нормативними документами. Відновлювальне газове наплавлення плоских деталей. Газополуменеве різання сталей. | Виконання прихваток газовим зварюванням при складанні під зварювання елементів конструкцій, вузлів і деталей в усіх просторових положеннях. Газове зварювання стиковими і кутовими швами конструкцій із плоских деталей і плоских деталей з трубами які працюють під статичним і динамічним навантаженням із конструкційних сталей, кольорових металів і сплавів, арматурних стрижнів та закладних деталей відповідно до технологічних параметрів визначених при кваліфікаційних випробуваннях зварника згідно з діючими нормативними документами. Відновлювальне газове наплавлення плоских та циліндричних деталей. Газополуменеве різання сталей. | Виконання прихваток газовим зварюванням при складанні під зварювання з’єднань труб, трубних відводів, просторових вузлів і конструкцій із профільних елементів в усіх просторових положеннях. Газове зварювання з’єднань труб, трубних відводів, фасонних деталей з трубами, які працюють під тиском, просторових вузлів і конструкцій із профільних елементів які експлуатуються під статичним і динамічним навантаженням із конструкційних сталей, кольорових металів і сплавів відповідно до технологічних параметрів визначених при кваліфікаційних випробуваннях зварника згідно з діючими нормативними документами. Газове наплавлення із спеціальними властивостями поверхонь різних форм. Газополуменеве різання сталей. |
| Професійні назви робіт згідно КП ДК 003:2010 | Розряди робіт |
| 7212 Газозварник 7212 Електрозварник 7219 Зварник 7212 Газорізальник | 2-3 розряд 2-3 розряд I рівень кваліфікації -- | 4-5 розряд 4-5 розряд II рівень кваліфікації 2-3 розряд | 6-8 розряд 6 розряд III рівень кваліфікації 4-5 розряд |

| Трудові функції | Трудові дії / Професійні знання і уміння | Рівень кваліфікації |
| --- | --- | --- |
| Код | Найменування | Код | Найменування | I | II | III |
| ТФЗ-01 | Підготовка робочого місця. | ТФЗ-01-01 | Підготовка робочого місця зварника газового зварювання з дотриманням вимог нормативних документів з охорони праці та технічної експлуатації обладнання. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-01-02 | Перевірка наявності, придатності засобів індивідуального захисту. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-01-03 | Перевірка роботоздатності зварювального та допоміжного обладнання і пристосувань. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-01-04 | Ознайомлення з технологічною інструкцією із зварювання. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-01-05 | Перевірка технологічних характеристик зварювальних присадних матеріалів і горючих газів та їх підготовка до використання. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-01-06 | Налаштування обладнання для виконання технологічного процесу зварювання. | + | + | + |
|  |  | Знання необхідні для виконання трудової функції |
|  |  | Повинен знати: | Основні технологічні процеси зварювання плавленням. | + | + | + |
|  |  |  | Типи газового полум’я та як воно регулюється. | + | + | + |
|  |  |  | Природу виникнення напружень та деформацій при зварюванні та способи їх попередження. | -- | + | + |
|  |  |  | Властивості, характеристики і маркування зварювальних матеріалів. | + | + | + |
|  |  |  | Будову, принцип дії та регулювання параметрів зварювального обладнання, складально-зварювального устаткування і пристроїв. | + | + | + |
|  |  |  | Основні стандарти та норми, що регламентують виконання зварних з’єднань плоских деталей і плоских деталей з трубами кутовими швами. | + | + | + |
|  |  |  | Основні стандарти та норми, що регламентують виконання зварних з’єднань плоских деталей і плоских деталей з трубами кутовими та стиковими швами. | -- | + | + |
|  |  |  | Основні стандарти та норми, що регламентують виконання зварних з’єднань труб, просторових вузлів та конструкцій з різних профільних та трубчатих елементів. | -- | -- | + |
|  |  |  | Терміни та визначення, що використовуються в технологічних інструкціях із зварювання. | + | + | + |
|  |  |  | Правила охорони праці під час зварювання металів | + | + | + |
|  |  | Уміння та навички, необхідні для виконання трудової функції |
|  |  | Повинен уміти: | Підготовляти робоче місце зварника газового зварювання з дотриманням правил охорони праці. | + | + | + |
|  |  |  | Дотримуватись вимог НД щодо технічної експлуатації обладнання і пристроїв при виконанні зварювальних робіт. | + | + | + |
|  |  |  | Провіряти справність зварювального і допоміжного обладнання. | + | + | + |
|  |  |  | Визначати характеристики горючих газів і присадних матеріалів за їх умовним позначенням. | + | + | + |
|  |  |  | Користуватись виробничо-технологічною документацією та технологічними інструкціями із зварювання, що регламентують виконання зварювальних робіт. | + | + | + |
| ТФЗ-02 | Підготовка та складання елементів/деталей під зварювання. | ТФЗ-02-01 | Контроль підготовки елементів конструкцій і деталей під зварювання. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-02-02 | Складання таврових, кутових і напускних з’єднань із плоских деталей і плоских деталей з трубами під зварювання кутовими швами. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-02-03 | Складання таврових і стикових з’єднань із плоских деталей і плоских деталей з трубами під зварювання стиковими швами. | -- | + | + |
|  |  | ТФЗ-02-04 | Складання з’єднань труб, трубних відводів, фасонних деталей з трубами, просторових вузлів і конструкцій із профільних елементів під зварювання стиковими швами. | -- | -- | + |
|  |  | ТФЗ-02-05 | Контроль складених під зварювання елементів конструкцій і деталей на відповідність вимогам технологічних інструкцій із зварювання з використанням вимірювальних інструментів і шаблонів. | + | + | + |
|  |  | Знання необхідні для виконання трудової функції |
|  |  | Повинен знати: | Основи матеріалознавства (характеристики, структури та механічні властивості металів і системи їх маркування). | + | + | + |
|  |  |  | Основні стандарти та норми, що регламентують виконання складання елементів конструкцій і деталей під зварювання. | + | + | + |
|  |  |  | Типи зварних з’єднань. | + | + | + |
|  |  |  | Вимоги до підготовки кромок деталей під зварювання кутовими швами. | + | + | + |
|  |  |  | Вимоги до підготовки кромок деталей під зварювання стиковими швами. | -- | + | + |
|  |  |  | Основи візуально-вимірювального контролю при складанні деталей під зварювання. | + | + | + |
|  |  | Уміння та навички, необхідні для виконання трудової функції |
|  |  | Повинен уміти: | Користуватись нормативною документацією, що регламентує умови складання елементів конструкції і деталей під зварювання. | + | + | + |
|  |  |  | Застосовувати пристосування для складання елементів конструкції і деталей під зварювання. | + | + | + |
|  |  |  | Виконувати прихвачування деталей газовим зварюванням. | + | + | + |

|  |  |  | Користуватись ручним, механізованим інструментом для зачищення кромок деталей під зварювання. | + | + | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Використовувати вимірювальні інструменти (шаблони) для контролю параметрів складання деталей під зварювання кутовими швами. | + | + | + |
|  |  |  | Використовувати вимірювальні інструменти (шаблони) для контролю параметрів складання деталей під зварювання стиковими швами. | -- | + | + |
| ТФЗ-03 | Зварювання | ТФЗ-03-01 | Ознайомлення з технологічною інструкцією із зварювання елементів конструкції і деталей. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-03-02 | Зварювання кутовими швами конструкцій із плоских деталей і плоских деталей з трубами згідно з регламентаціями технологічних інструкцій із зварювання. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-03-03 | Зварювання стиковими швами конструкцій із плоских деталей і плоских деталей з трубами згідно з регламентаціями технологічних інструкцій із зварювання. | -- | + | + |
|  |  | ТФЗ-03-04 | Зварювання трубних з’єднань, трубних відводів, фасонних деталей з трубами, просторових вузлів і конструкцій згідно з регламентаціями технологічних інструкцій із зварювання. | -- | -- | + |
|  |  | ТФЗ-03-05 | Візуально-вимірювальний контроль виконаних зварних швів на відповідність вимогам технологічних інструкцій із зварювання з використанням вимірювальних інструментів і шаблонів, ідентифікація та оцінка поверхневих дефектів. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-03-06 | Зачищення зварних швів та усунення поверхневих дефектів з використанням ручного та механізованого інструменту. | + | + | + |
|  |  | Знання необхідні для виконання трудової функції |
|  |  | Повинен знати: | Типи зварних з’єднань і параметри кутових швів. | + | + | + |
|  |  |  | Типи зварних з’єднань і параметри стикових швів. | -- | + | + |
|  |  |  | Особливості техніки та технології виконання кутових швів при газовому зварюванні з’єднань із плоских деталей і плоских деталей з трубами в різних положеннях зварного шва. | + | + | + |
|  |  |  | Особливості техніки та технології виконання стикових швів при газовому зварюванні з’єднань із плоских деталей і плоских деталей з трубами в різних положеннях зварного шва. | -- | + | + |
|  |  |  | Особливості техніки і технології газового зварювання з’єднань труб, фасонних деталей з трубами, трубних відводів, просторових вузлів конструкцій в усіх просторових положеннях зварного шва. | -- | -- | + |
|  |  |  | Основи візуально-вимірювального контролю зварних з’єднань і швів, ідентифікації і оцінки поверхневих дефектів. | + | + | + |
|  |  | Уміння та навички, необхідні для виконання трудової функції |
|  |  | Повинен уміти: | Користуватись технологічними інструкціями із зварювання. | + | + | + |
|  |  |  | Володіти технікою газового зварювання кутовими швами конструкцій із плоских деталей і плоских деталей з трубами в усіх просторових положеннях зварного шва. | + | + | + |
|  |  |  | Володіти технікою газового зварювання стиковими швами конструкцій із плоских деталей і плоских деталей з трубами в усіх просторових положеннях зварного шва | -- | + | + |
|  |  |  | Володіти технікою газового зварювання кутовими і стиковими швами з’єднань труб, фасонних деталей з трубами, трубних відводів, просторових вузлів і конструкцій у всіх просторових положеннях зварного шва. | -- | -- | + |
|  |  |  | Користуватись ручним і механізованим інструментом для зачистки зварних швів і усунення поверхневих дефектів. | + | + | + |
|  |  |  | Проводити візуальний огляд і вимірювання виконаних зварних з’єднань і швів та ідентифікувати і оцінювати поверхневі дефекти. | + | + | + |
| ТФЗ-04 | Наплавлення | ТФЗ-04-01 | Ознайомлення з технологічною інструкцією із наплавлення. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-04-02 | Відновлювальне наплавлення плоских деталей в нижньому положенні. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-04-03 | Відновлювальне наплавлення плоских і циліндричних деталей в усіх просторових положеннях. | - | + | + |
|  |  | ТФЗ-04-04 | Наплавлення із спеціальними властивостями поверхонь різних форм. | - | - | + |
|  |  | Знання необхідні для виконання трудової функції |
|  |  | Повинен знати: | Основні властивості і призначення присадних матеріалів для наплавлення. | + | + | + |
|  |  |  | Вимоги до підготовки поверхонь деталей під наплавлення. | + | + | + |
|  |  |  | Особливості техніки і технології ручного газового наплавлення плоских деталей. | + | + | + |
|  |  |  | Особливості техніки та технології ручного газового наплавлення циліндричних поверхонь. | - | + | + |
|  |  |  | Особливості техніки та технології ручного газового наплавлення із спеціальними властивостями поверхонь різних форм. | - | - | + |
|  |  |  | Основи візуально-вимірювального контролю наплавлених поверхонь. | + | + | + |

|  |  | Уміння та навички, необхідні для виконання трудової функції |
| --- | --- | --- |
|  |  | Повинен уміти: | Користуватись технологічними інструкціями із наплавлення. | + | + | + |
|  |  |  | Володіти технікою ручного газового наплавлення плоских деталей. | + | + | + |
|  |  |  | Володіти технікою ручного газового наплавлення циліндричних поверхонь. | - | + | + |
|  |  |  | Володіти технікою ручного газового наплавлення із спеціальними властивостями поверхонь різних форм. | - | - | + |
|  |  |  | Виконувати візуальний огляд і вимірювання наплавлених поверхонь та оцінювати поверхневі дефекти. | + | + | + |
|  |  |  | Користуватись ручним і механізованим інструментом для зачистки наплавлених поверхонь і усунення поверхневих дефектів. | + | + | + |
| ТФЗ-05 | Ремонтне зварювання | ТФЗ-05-01 | Ознайомлення з технологічною інструкцією на ремонтне зварювання. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-05-02 | Огляд місць розташування, розмірів і форми дефектів та пошкоджень. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-05-03 | Розробка дефектів і пошкоджень під ремонтне зварювання. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-05-04 | Ремонтне зварювання розроблених дефектів і пошкоджень згідно з регламентаціями технологічної інструкції з ремонтного зварювання. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-05-05 | Візульно-вимірювальний контроль виконаних зварних швів на відповідність вимогам технологічної інструкції із ремонтного зварювання. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-05-06 | Зачищення ділянок ремонтного зварювання з використанням ручного і механізованого інструменту. | + | + | + |
|  |  | Знання необхідні для виконання трудової функції |
|  |  | Повинен знати: | Основні підготовчі операції з розроблення дефектів і пошкоджень під ремонтне зварювання. | + | + | + |
|  |  |  | Основни техніки та технології ремонтного зварювання. | + | + | + |
|  |  |  | Основи проведення візуально-вимірювального контролю ремонтного зварювання. | + | + | + |
|  |  | Уміння та навички, необхідні для виконання трудової функції |
|  |  | Повинен уміти: | Користуватись технологічною інструкцією із ремонтного зварювання. | + | + | + |
|  |  |  | Користуватись ручним і механізованим інструментом для розроблення дефектів і пошкоджень під час ремонтного зварювання. | + | + | + |
|  |  |  | Володіти технікою ремонтного зварювання. | + | + | + |
|  |  |  | Застосовувати ручний і механізований інструменти для зачистки зварних швів. | + | + | + |

|  |  |  | Проводити візуальний огляд і вимірювання виконаного ремонтного зварювання. | + | + | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТФЗ-06 | Термічне різання | ТФЗ-06-01 | Підготовка робочого місця для ручного газополуменевого різання металів з дотриманням вимог охорони праці. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-06-02 | Налаштування обладнання для ручного газополуменевого різання сталей. | + | + | + |
|  |  | ТФЗ-06-03 | Ручне газополуменеве різання деталей і елементів конструкцій із сталей. | + | + | + |
|  |  | Знання необхідні для виконання трудової функції |
|  |  | Повинен знати: | Склад обладнання для ручного газополуменевого різання сталей. | + | + | + |
|  |  |  | Особливості техніки та технології ручного газополуменевого різання сталей. | + | + | + |
|  |  |  | Правила охорони праці при ручному газополуменевому різанні металів. | + | + | + |
|  |  | Уміння та навички, необхідні для виконання трудової функції |
|  |  | Повинен уміти: | Підготовляти робоче місце для ручного газополуменевого різання сталей з дотриманням правил охорони праці. | + | + | + |
|  |  |  | Володіти технікою ручного газополуменевого різання сталей. | + | + | + |
|  |  |  | Користуватись допоміжним інструментом та захисними засобами при газополуменевому різанні металів. | + | + | + |